MARCHE   CHAUSSEES



FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISE

EN ŒUVRE DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

Aide à la rédaction du

CCTP ENROBES HYDROCARBONES à CHAUD

Cerema OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

# AVERTISSEMENT AU REDACTEUR DE MARCHES

Le présent CCTP type est un document d'aide au rédacteur de marchés mettant en œuvre des enrobés hydrocarbonés à chaud. Il a été conçu particulièrement pour des marchés passés dans la région Ouest, Bretagne et Pays de la Loire, et donc adapté au contexte local. (Les enrobés hydrocarbonés à froid font l'objet d'un document spécifique.)

Il peut être utilisé aussi bien pour les marchés à bons de commande que pour les marchés uniques.

Lorsque plusieurs rédactions sont possibles, elles sont indiquées en italique, précédées d'un astérisque. Le rédacteur doit retenir la ou les options proposées en fonction du contexte de son chantier et éliminer les autres.

Par ailleurs, certaines rédactions sont explicitées ou commentées. Dans ce cas le texte du CCTP est surligné de jaune dans Word ou présente une petite fenêtre jaune dans Open Office (qui n'apparaît pas à l'impression). Il suffit de positionner le curseur de la souris sur le texte surligné pour faire apparaître la fenêtre de commentaire.

A noter que pour les utilisateurs d'Open Office il convient d'activer la fonction affichage/caractères non imprimables.

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT AU REDACTEUR DE MARCHES	2

CHAPITRE I - DESCRIPTION DES OUVRAGES	5

1.1 - GÉNÉRALITÉS	5

1.2 - DESCRIPTION ÉLÉMENTAIRE DES TRAVAUX	5

1.2.1 - État prévisionnel des travaux	5

1.2.2 - Profil en long	6

1.2.4 - Prestations particulières à la charge de l'entreprise	6

1.2.5 - Prestations n'étant pas à la charge de l'entreprise	6

1.3 SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS (SOSED) – DISPOSITIONS SPECIFIQUES	6

CHAPITRE II - CONSTITUANTS	8

2.1 - PROVENANCE DES CONSTITUANTS 	8

2.2 - GRANULATS	8

2.2.1 - Caractéristiques  normalisées 	8

2.2.2 - Autres caractéristiques	10

2.2.3 - Stockage des granulats 	10

2.3 - AGRÉGATS D'ENROBES À RECYCLER 	11

2.4 - FILLERS D'APPORT	14

2.4.1 - Nature et caractéristiques	14

2.4.2 - Conditions de stockage	14

2.5 - LIANTS HYDROCARBONES D'APPORT	14

Pour couche de surface ou de liaison	15

Pour assise	15

2.6 - DOPES ET ADDITIFS	16

2.7- COUCHES D'ACCROCHAGE	16

2.8 - AUTRES MATERIAUX	17

2.8.1 - Matériaux pour mise à niveau d'accotements et terre-pleins centraux	17

2.8.2 - Autres matériaux	17

CHAPITRE III - PRESCRIPTIONS DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE	18

3.1 - COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DES ENROBES	18

3.1.1 - Composition des enrobés 	18

3.1.2 - Caractéristiques des enrobés 	18

3.2 - FABRICATION DES ENROBÉS	19

3.2.1 - Types, niveaux et capacité des centrales 	19

3.2.2 - Dosage des granulats 	19

3.2.3 – Températures d'enrobage	20

3.2.4 - Stockage et chargement des enrobés	20

3.3 - BON D'IDENTIFICATION DES ENROBES	20

3.4 - TRANSPORT DES ENROBES	20

3.5 - COUCHE D'ACCROCHAGE	21

3.6 - MISE EN ŒUVRE DES ENROBES	21

3.6.1 - Conditions générales	21

3.6.2  - Répandage 	22

3.6.3 - Conditions météorologiques défavorables 	23

3.6.4 - Guidage du finisseur	23

3.6.5 - Joints longitudinaux	24

3.6.6 - Joints transversaux de reprise	24

3.6.7 - Raccordements définitifs à la voirie existante 	24

3.7 - COMPACTAGE DES ENROBES 	25

CHAPITRE IV - CONTROLES	26

4.1 -  CONTROLE INTERIEUR 	26

4.1.1 - Contrôle des constituants 	26

4.2-   SPECIFICATIONS A ATTEINDRE	28

4.2.1 - Contrôle des constituants fournis par le maître d'ouvrage	28

4.2.2 - Épreuves de convenance 	28

4.2.3 - Contrôles de fabrication et de mise en œuvre en cours de chantier 	30

4.2.4 - Contrôle des caractéristiques de surface	32

CHAPITRE V - LISTE DES POINTS D'ARRETS	46

ANNEXES CONTRACTUELLES	47

A – NORMATIVE	47

A I - Normes visées par le présent CCTP sans lien avec le CCTG :	47

A II - Normes visées par le présent CCTP remplaçant des normes contractualisées par des fascicules du CCTG :	47

A III - Autres documents particuliers contractualisés par le présent CCTP :	49

B - SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE	50

C – Recommandations sur les niveaux d'études à demander pour les différentes techniques d'enrobés bitumineux	63

# CHAPITRE I - DESCRIPTION DES OUVRAGES

## 1.1 - GÉNÉRALITÉS

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication, de transport et de mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés à chaud destinés à la réalisation des ouvrages précisés à l'article 1.1 du C.C.A.P.

## 1.2 - DESCRIPTION ÉLÉMENTAIRE DES TRAVAUX

### 1.2.1 - État prévisionnel des travaux

Les enrobés  à mettre en œuvre sont les suivants ; la terminologie employée est conforme aux normes produits et à la norme NF P 98-149  :

| Référence de la norme | ENROBÉS BITUMINEUX POUR COUCHE D'ASSISE (couche de fondation et de base) |
| --- | --- |
|  | Technique | Appellation européenne | Appellation française | Épaisseur cm |
| NF EN 13108-1 | Grave bitume | EB14 assise EB 20 assise | GB classe 2 GB classe 3 GB classe 4 | 0/14 : 8 à 14 0/20 : 10 à 16 |
| NF EN 13108-1 | Enrobés à module élevé | EB 10 assise EB 14 assise EB 20 assise | EME classe 2 | 0/10 : 6 à 8 0/14 : 7 à 13 0/20 : 9 à 15 |
| NF EN 13108-1 | Autre enrobé | EB 10 assise | - |  |
| ENROBÉS BITUMINEUX POUR COUCHE ROULEMENT ET LIAISON |
| NF EN 13108-1 | Bétons bitumineux semi-grenus | EB 10 roul. Ou liaison EB 14 roul. Ou liaison | BBSG classe 1 BBSG classe 2 BBSG classe 3 | 0/10 : 5 à 7 0/14 : 6 à 9 |
| NF EN 13108-1 | Bétons bitumineux minces | EB 10 roul. Ou liaison EB 14 roul. Ou liaison | BBM classe1 BBM classe 2 BBM classe 3 | 0/10 : 3 à 4 (BBM A, B, C) 0/14 : 3,5 à 5 (BBM A, B) |
| NF EN 13108-1 | Bétons bitumineux à module élevé | EB 10 roul. Ou liaison EB 14 roul. Ou liaison | BBME classe 2 BBME classe 3 | 0/10 : 5 à 7 0/14 : 6 à 9 |
| NF EN 13108-1 | Bétons bitumineux souples | EB 10 roul. EB 14 roul. | BBS classe 1 BBS classe 2 BBS classe 3 | BBS1 : 4 à 5 BBS2 : 4 à 6 BBS3 : 8 |
| NF EN 13108-2 | Bétons bitumineux très minces | BBTM 6 roul. BBTM 10 roul. | BBTM classe 1 BBTM classe 2 | 0/6 et 0/10 : 2 à 3 |
| NF EN 13108-7 | Bétons bitumineux drainants | BBDr 6 roul. BBDr 10 roul. | BBDr classe1 BBDr classe2 | 0/10 : 4 à 5 0/6 : 3 à 4 |
| NF EN 13108-9 | Bétons bitumineux Ultra-minces | BBUM 6 roul. BBUM10 roul. | BBUM classe1 BBUM classe2 | 0/6 et 0/10 : 1,5 à 2 |
| NF EN 13108-1 | Autre enrobé | EB "D" liaison EB "D" roul. | - |  |

* La nature des produits, la classe du trafic de la voie, les quantités, les destinations et les délais d'exécution seront notifiés par ordre de service ou bons de commandes.

### 1.2.2 - Profil en long

En cas de besoin, le profil en long sera notifié à l'entreprise par ordre de service.

1.2.3 - Profils en travers

En cas de besoin, les profils en travers seront notifiés à l'entreprise par ordre de service.

### 1.2.4 - Prestations particulières à la charge de l'entreprise

* Sans objet.

* Les travaux désignés ci-après :

-

### 1.2.5 - Prestations n'étant pas à la charge de l'entreprise

* Sans objet.

* En complément de l'article 1 du fascicule 27 du CCTG, les travaux désignés ci-après ne sont pas à la charge de l'entreprise :

## 1.3 SCHEMA D'ORGANISATION ET DE SUIVI DE L'ELIMINATION DES DECHETS (SOSED) – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maître d'œuvre pendant la période de préparation du chantier, l'entrepreneur expose et s'engage de manière détaillée sur :

- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à éliminer,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- les moyens de contrôle, suivi et traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.

Est annexé au présent CCTP un dossier descriptif sur la nature et les quantités de déchets présents sur le chantier et rencontrés lors des travaux, qu'ils soient destinés à être évacués ou réutilisés sur place.

# CHAPITRE II - CONSTITUANTS

## 2.1 - PROVENANCE DES CONSTITUANTS

L'entreprise indique dans son SOPAQ la ou les provenances prévisionnelles des constituants, granulats, liants, fines d’apport, dopes et additifs.

Le PAQ précise la ou les provenances exactes des constituants en conformité avec celles indiquées dans le SOPAQ.

Les fournisseurs devront satisfaire le cas échéant les dispositions réglementaires traitant du marquage CE.

Pour le marquage CE des granulats, conformément à la norme NF EN 13043, le système d'attestation de conformité au marquage CE sera :
* le système 4 (simple déclaration du fournisseur)
* le système 2+ (déclaration certifiée par un organisme notifié)

Les granulats peuvent en outre bénéficier de la certification de la marque NF ou de toute autre marque volontaire équivalente.

La fabrication d'un matériau bitumineux peut être réalisée à partir de classes granulaires de provenances différentes pourvu qu'il existe une étude de formulation acceptée par le maître d'œuvre. Les granulats d'une même classe granulaire mais de provenance différente sont alors stockés séparément.

L’acceptation des différents constituants par le maître d'œuvre fait l’objet d’un point d’arrêt. Notamment pour les granulats elle nécessite la fourniture par le titulaire du marché des fiches techniques produits (FTP).

## 2.2 - GRANULATS

### 2.2.1 - Caractéristiques  normalisées

Les granulats sont impérativement issus de roche massive.

Les caractéristiques minimales des granulats doivent être conformes aux spécifications des normes NF EN 13043 et NF P 18-545 rendues contractuelles. Le marché prévoit le recours à des codes tels que définis ci-après avec compensation entre LA et MDE, conformément à la norme NF P 18-545. Cette compensation est justifiée par l'expérience technique régionale, avec le souci d'une utilisation économe et rationnelle de la ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de transport, dans une perspective de développement durable.

Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :

| Produits | Caractéristiques | Classe de Trafic (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  T3 | T2-T1 |  T0 |
|  | Résistance mécanique des gravillons | Code C LA25-MDE20-PSV50 | Code B LA20-MDE15-PSV50 |
| BBSG ou BBM, | Caractéristiques de fabrication de gravillons | Code III** Gc85/20-G20/15 ou G25/15 - e= 10(± 5) - f1 |
| BBME | Caractéristiques de fabrication des sables | Code a Gf85-Gtc10-MB2 |
|  | Résistance mécanique des gravillons | Code B LA20-MDE15-PSV50 |
| BBTM ou BBDr | Caractéristiques de fabrication des gravillons | Code II Gc85/15-G20/15 ou G25/15-e=10(± 5) - f0,5 |
|  | Caractéristiques de fabrication des sables | Code a Gf85-Gtc10-MB2 |
|  | Résistance mécanique des gravillons | Code C LA25-MDE20-PSV50 |  |
| BBS | Caractéristiques de fabrication des gravillons | Code III |  |
|  | Caractéristiques de fabrication des sables | Code a Gf85-Gtc10-MB2 |  |

* les classes de trafic sont celles définies par l'annexe E de la norme NF P 98-086

** Pour les gravillons de classe granulaire serrée d/D où D< 2d (ex 6/10), la limite inférieure à D de la catégorie Gc85/20 est abaissée à 80 %.

Spécifications minimales des granulats pour couches de liaison et d'assises

| Usage Produits | Caractéristiques | Classe de Trafic |
| --- | --- | --- |
|  |  | T3 | T2-T1 |  T0 |
| Liaison | Résistance mécanique des gravillons | Code D LA30-MDE25 | Code C LA25-MDE20 | Code B LA20-MDE15 |
| BBSG, BBME, BBM | Caractéristiques de fabrication de gravillons | Code III Gc85/20 - G20/15 ou G25/15 - e=10(± 5) - f1 |
|  | Caractéristiques de fabrication des sables | Code a Gf85-Gtc10-MB2 |
| Assises | Résistance mécanique des gravillons | Code D LA30-MDE25 | Code C LA25-MDE20 |
| GB, EME, | Caractéristiques de fabrication des gravillons | Code III Gc85/20- G20/15 ou G25/15 - e=10(± 5) - f1 |  |  |
|  | Caractéristiques de fabrication des sables |  |
|  |  | Code a Gf85-Gtc10-MB2 |

### 2.2.2 - Autres caractéristiques

* Sans objet.

* Pour les enrobés de couche de roulement désignés ci-après, la valeur de PSV) minimum est de :

### 2.2.3 - Stockage des granulats

2.2.3.1	Lieux, caractéristiques et contenance des aires de stockage et de fabrication

L'entreprise indique dans son SOPAQ la situation géographique, les caractéristiques géométriques des aires, l'emplacement des centrales.

Sauf en fin de chantier, l'entrepreneur assure en permanence un stock garantissant au moins 3 journées de fabrication.

2.2.3.2 - Conditions de stockage

L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépôt par classes granulaires dans les conditions suivantes :

- la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit être de 6 mètres ;

- la distance minimale entre les pieds des tas doit être de 3 mètres en l'absence de cloisonnement.

- le stockage doit être réalisé en couches horizontales stratifiées.

## 2.3 - AGRÉGATS D'ENROBES À RECYCLER

* Les agrégats d'enrobés à recycler  sont conformes à la norme NF EN 13108-8 pour la catégorie F1.

Une étude de formulation nouvelle est à produire  dès lors que  la quantité d'agrégats recyclés, envisagée pour le recyclage est supérieure à 10 %.

Dans tous les cas, un criblage des matériaux et une étude de caractérisation de l'agrégat est nécessaire. Cette caractérisation porte sur l'étendue de la teneur en liant (TL), la pénétrabilité ou la TBA du liant contenu dans les agrégats , l'homogénéité granulométrique des agrégats et leurs caractéristiques intrinsèques.

Les tableaux ci-après indiquent la classification des caractéristiques des agrégats.

Classification de l'étendue de la teneur en liant

| Catégorie | Etendue de la teneur en liant |
| --- | --- |
| TL0 | ≤ 0,8 % |
| TL1 | ≤ 1 % |
| TL2 | ≤ 2 % |
| TLNS | > 2 % ou non spécifié |

Classification de la pénétrabilité et de la TBA du liant

| Catégorie | Pénétrabilité en 1/10 mm | TBA en °C | Fréquence des essais* |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | P15 et étendue ≤ 10 | et1 | TBA70 et étendue ≤ 8 | 1 essai pour 1000 t avec un minimum de 5 essais |
| B1 | Minimale = 5 et étendue ≤ 15 | et1 | Maximale = 77 et étendue ≤ 8 | 1 essai pour 1000 t avec un minimum de 5 essais |
| B2 | Minimale = 5 | et1 | Maximale = 77 | 1 essai pour 1000 t avec un minimum de 5 essais |
| BNS | A déclarer | A déclarer | Non spécifié |

1  Dans le cas où le liant des agrégats est modifié aux polymères, la caractérisation par la pénétrabilité suffit.

P15 : pénétrabilité de chacun des échantillons ≥ 10 et moyenne ≥ 15  (1/10 mm)

TBA70 : TBA de chacun des échantillons ≤ 77°C et moyenne ≤ 70°C

* En cas de provenance unique et de tonnage inférieur à 4000 T, le minimum d'essais peut être descendu à 3.

Classification de l'homogénéité de la granulométrie des agrégats

| Catégorie | % passant à 1.4 D | % passant à D | % passant à 2 mm | % passant à 0.063 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G 0 | Vsi 99 | Li 85 Ls 99 e 10 | e 10 | e 3 |
| G 1 | Vsi 99 | Li 85 Ls 99 e 10 | e 15 | e 4 |
| G 2 | Vsi 99 | Li 80 Ls 99 e 15 | e 20 | e 6 |
| G NS | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié |
| Note : les définitions de D, Vsi, Li, Ls et e sont celles de la norme NF P18-545 |

Classification des agrégats selon les caractéristiques intrinsèques des granulats

| Catégorie | Catégorie des granulats de l'AE | Fréquence des essais |
| --- | --- | --- |
| R 1 | LA20 , MDE15 et LA + MDE ≤ 35 PSV50 (*) | 1 par lot |
| R 2 | LA25 , MDE20 et LA + MDE ≤ 35 | 1 par lot |
| R 3 | LA30 , MDE25 et LA + MDE ≤ 45 | 1 par lot |
| R NS | Autre ou non caractérisé | Non spécifié |

* : Ang1 pour les gravillons et sables alluvionnaires

Pour qu’un lot soit déclaré en catégorie R1, les coefficients suivants doivent être mesurés sur les granulats après désenrobage (LA, MDE et PSV uniquement pour les couches de roulement) ou issus des documents antérieurs.

Le lot est défini par la Fiche technique d'agrégats d'enrobés.

En fonction des résultats de caractérisation des agrégats ainsi définis, le tableau ci-après précise les limites d'utilisation des agrégats dans les enrobés retenus dans le présent CCTP, sous réserve que l'étude soit acceptée par le maître d'œuvre (point d'arrêt). L'entreprise doit par ailleurs préciser dans son PAQ les moyens dont elle dispose en matière de recyclage d'agrégats.

Limites d'utilisation des agrégats en fonction de leur caractérisation et de leur usage

| Nature de la couche | Taux de recyclage | Catégories |
| --- | --- | --- |
|  | (en %) | TL | B | G | R |
| Roulement4 | [0 ; 10] | TLNS | BNS | GNS | RNS |
|  | ]10 ; 20] | TL2 | B1 | G2 | R21 |
|  | ]20 ; 30] | TL1 | B1 | G1 | R1 |
|  | ]30 ; 40] | TL1 | B0 ou B12 | G1 |  |
|  | ]40 ; 60] | TL0 | B0 | G0 |  |
| Liaison et assises | [0 ; 10] | TLNS | BNS | GNS | RNS |
|  | ]10 ; 20] | TL2 | B2 | G2 | RNS |
|  | ]20 ; 30] | TL1 | B2 | G1 |  |
|  | ]30 ; 40] | TL1 | B1 | G1 | R33 |
|  | ]40 ; 60] | TL0 | B0 | G0 |  |

1 La  catégorie « LA25, MDE20 » pour les classes de trafic inférieures ou égales à T3 est suffisante.

2 Le choix est laissé à l'appréciation du maître d'œuvre.

3 La  catégorie « LA30, MDE25 et LA + MDE ≤ 55 »   pour les classes de trafic inférieures ou égales à T3 (couche de liaison) et T1 (couche d'assise) est suffisante.

4 Pour les formules discontinues, il faut veiller à limiter l'apport en agrégats afin de maîtriser cette discontinuité.

* Les taux supérieurs à 40% font l’objet de dispositions particulières et d’études spécifiques.

Pour les BBTM, BBUM et enrobés au liant modifié, le taux maximal d'incorporation d'agrégat est de 10% avec les spécifications suivantes pour les agrégats : TL1, B1, G1 et R1.

## 2.4 - FILLERS D'APPORT

### 2.4.1 - Nature et caractéristiques

Les caractéristiques des fines d'apport sont conformes aux normes NF EN 13043 et NF P 18-545. Les fillers sont de catégorie MBF10 pour les fines nocives, V28/45 pour la porosité Rigden et R&B8/16, pour le pouvoir rigidifiant.

### 2.4.2 - Conditions de stockage

Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98-150-1.

## 2.5 - LIANTS HYDROCARBONES D'APPORT

Les liants hydrocarbonés doivent être conformes aux spécifications des normes NF EN 12 591 pour les bitumes routiers, NF EN 13924 pour les bitumes routiers de grade dur et NF EN 14023 pour les liants modifiés par des polymères

Les liants modifiés normalisés ou non sont soumis à l'accord du maître d’œuvre et leur acceptation fait l'objet d'un point d'arrêt. Dans le cas d'un liant modifié par des polymères, l'entreprise doit fournir une fiche de spécifications qui valide le respect des spécifications minimales ci-dessous :

- pénétrabilité à 25°c (selon NF EN 1426)  70 1/10 mm

- température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427)  55°C

- point de fragilité Fraass (selon NF EN 12593)  -10°C

- intervalle de plasticité (TBA - Fraass)  65°C.

.

Au delà du respect des spécifications ci-dessus, la Fiche Technique des Produits proposés devra également documenter les caractéristiques ci-dessous :

Dans le cas d'utilisation de liant autre que bitumineux (liant clair, pigmentable, de synthèse, etc.), l'entreprise doit fournir la fiche technique du liant et de l'enrobé.

* Pour les enrobés ci-après, le liant est :

* Les caractéristiques des liants à la charge de l'entreprise, en fonction de leur destination et pour des usages courants, sont données à titre indicatif dans le tableau ci-après :

|  | Classe de bitume selon le trafic de la voie |
| --- | --- |
| ENROBES | ≤ T0 | T1 et T2 | T3 |
| Pour couche de surface ou de liaison |
| EB10 ou EB14, BBSG | *20/30 *35/50 * liant modifié ou dur | *20/30 *35/50 * liant modifié ou dur | *35/50 *50/70 |
| EB10 ou EB14 BBME | *20/30 *35/50 * liant modifié ou dur | *20/30 *35/50 * liant modifié ou dur | _ |
| EB10 BBM | *35/50 * liant modifié | *35/50 * 50/70 | *50/70 *70/100 |
| BBDr | *35/50 *50/70 * liant modifié | *35/50 * 50/70 | *50/70 * 70/100 |
| BBTM | *35/50 *liant modifié | *35/50 *50/70 | *50/70 *70/100 |
| EB10 ou EB14 BB souple | _ | _ | *50/70 *70/100 |
| Autre enrobé |  |  |  |
| Pour assise |
| EB14 ou EB20 GB | *20/30 *35/50 | *20/30 *35/50 * 50/70 | *35/50 *50/70 |
| EB 14 ou EB20 EME | liant modifié, 10/20 ou 20/30 | liant modifié, 10/20 ou 20/30 | liant modifié, 10/20 ou 20/30 |
| Autre enrobé |  |  |  |

Dans tous les cas, le liant retenu par l'entreprise, doit permettre d'obtenir les performances demandées au chapitre 3.1 du présent CCTP.

## 2.6 - DOPES ET ADDITIFS

L'entrepreneur doit fournir dans le SOPAQ une fiche technique de caractérisation et d'utilisation des produits qu'il propose d'utiliser.

## 2.7- COUCHES D'ACCROCHAGE

Pour les couches d'accrochage, le liant utilisé est une émulsion cationique à rupture rapide conforme à la norme NF EN 13808. Elle est au bitume modifié sur toutes les sections notifiées par le maître d'œuvre.

Sur les sections notifiées, la couche d'accrochage doit permettre le non collage aux pneumatiques.

Pour valider l'atteinte de cet objectif, l'entreprise doit fournir une Fiche Technique Produit qui valide le respect des spécifications ci-dessous, obtenues sur le liant stabilisé de l'émulsion (selon NF EN 13074-1 et NF EN 13074-2) :

 Cas des émulsions de bitumes purs :

- température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427) sur liant stabilisé :  46°C;

 Cas des émulsions de bitumes modifiés :

- température de ramollissement bille anneau (selon NF EN 1427) sur liant stabilisé :  46°C;

- cohésion (selon NF EN 13588) sur liant stabilisé :  1,0 J/cm2

- Au delà du respect des spécifications ci-dessus, la Fiche Technique des Produits proposés devra également documenter les caractéristiques ci-dessous :

 sur l'émulsion :

 sur le liant stabilisé de l'émulsion ( selon NF EN 13074-1 et NF EN 13074-2) :

| - pénétrabilité à 25°C (1/10mm) | EN 1426 |
| --- | --- |
| - point de ramollissement (°C) | EN 1427 |
| - point Fraass (°C) | EN 12593 |
| uniquement pour liant stabilisé modifié |  |
| - cohésion mouton-pendule | EN 13588 |
| Température pour Cmax (°C) |  |
| Intervalle T° pour C0,5J/cm2 (°C) |  |

## 2.8 - AUTRES MATERIAUX

### 2.8.1 - Matériaux pour mise à niveau d'accotements et terre-pleins centraux

- Sans objet

- Les matériaux à approvisionner doivent présenter les caractéristiques suivantes :

* granularité : 0/20

* catégorie minimale code E pour les gravillons

* catégorie minimale code D pour les gravillons,

*  catégorie code C pour la propreté des sables

### 2.8.2 - Autres matériaux

- Sans objet

- Les matériaux ci-après

- -

- -

# CHAPITRE III - PRESCRIPTIONS DE FABRICATION ET DE MISE EN ŒUVRE

## 3.1 - COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DES ENROBES

### 3.1.1 - Composition des enrobés

La composition et les caractéristiques des enrobés sont fournis par l'entrepreneur soit à l'appui de son offre et annexées au SOPAQ, soit au plus tard avant le démarrage des travaux d'enrobé et annexées au PAQ de l'entreprise.

Les seuils d'alerte et de refus de la courbe granulaire sont ceux indiqués à l'article 4.2 du présent CCTP.

L'acceptation des formules constitue un point d'arrêt qui est levé par le maître d'œuvre avant le commencement des travaux.

### 3.1.2 - Caractéristiques des enrobés

Les caractéristiques des enrobés doivent être conformes aux normes en vigueur (cf. chapitre 1 du présent CCTP).

Les études sont réalisées conformément à la norme NF EN 13108-20.

Les caractéristiques mécaniques des enrobés sont conformes aux tableaux des normes NF EN 13108-1, NF EN 13108-2, NF EN 13108-7 et NF EN 13108-9 des avant-propos nationaux, tableaux rendus contractuels. Notamment les valeurs de pourcentage de vide, de sensibilité à l'eau (rapport I/C selon la méthode B en compression de la norme NF EN 12 697-12), de résistance à l'orniérage et de teneur en liant minimale par type d'enrobé, sont retenues pour le présent CCTP.

Les enrobés font obligatoirement l'objet d'une étude de formulation. Celle-ci doit dater de moins de cinq ans.

*L'épreuve est de niveau 0 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants :

*L'épreuve est de niveau 1 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai de tenue à l'eau il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-12, méthode B en compression, pour l'essai de pourcentage de vide à un nombre de girations, la norme NF EN 12697-31) :

*L'épreuve est de niveau 2 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai d'orniérage il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-22, appareil à grand modèle) :

*L'épreuve est de niveau 3 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai de module il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-26, annexe A ou E), approche fondamentale :

*L'épreuve est de niveau 4 selon la norme NF P 98-150-1 sur les enrobés suivants (pour l'essai de fatigue il convient d'appliquer la norme NF EN 12697-24, annexe A), approche fondamentale :

L'annexe C, non contractuelle, présente des recommandations sur les niveaux de formulation à retenir pour les différentes techniques d'enrobés.

Dans le cas d'utilisation d'autres essais que ceux cités ci-dessus, mais décrits dans les normes européennes spécifiant les matériaux bitumineux, l'entrepreneur doit apporter la preuve de l'équivalence avec les essais indiqués .

Cas des enrobés contenant des Agrégats d’enrobés

| Enrobés | Niveau d'étude |
| --- | --- |
| Formule avec 10 % d’Agrégat d’enrobé | Si la formule à 10 % d’AE n’existe pas , il est exigé un niveau 0 (Teneur en liant et Granulométrie) + Etude sans Agrégats d’un niveau conforme au tableau ci dessus en fonction du mélange bitumineux considéré. |
| Pour les taux supérieurs à 10 %, l’étude devra être réalisée avec des agrégats d’enrobés accompagnés de leur FTAE, le niveau d’étude étant celui précisé dans le tableau ci-dessus en fonction du mélange bitumineux considéré. |
| Pour une étude à X % d’agrégats, on peut considérer comme recevable son utilisation à X - 10% si il existe également une étude conforme avec un taux d’AE inférieur, et à granulométrie équivalente. Exemple : BBSG à 30 % AE avec étude conforme et BBSG à 0 % AE avec étude conforme (granulométrie et teneur en liant égale) alors une utilisation à 20 % d’AE est envisageable sans étude à l’appui. |

## 3.2 - FABRICATION DES ENROBÉS

L'entreprise doit fournir les derniers contrôles et réglages, datant de moins d'un an.

Dans le cas de centrale mobile les réglages sont à effectuer après chaque transfert.

### 3.2.1 - Types, niveaux et capacité des centrales

La centrale doit être conforme aux normes NF P 98 728-1 et NF P 98-728-2.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98-701 doit être au moins de 120 Tonnes/heure.

L'acceptation de la centrale constitue un point d'arrêt qui est levé par le maître d'œuvre avant le commencement des travaux.

### 3.2.2 - Dosage des granulats

L'entrepreneur est tenu d'installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé pour éliminer les mottes durcies.

### 3.2.3 – Températures d'enrobage

Les températures d'enrobage sont conformes au tableau ci-après (réf norme NF P 98 150-1):

Températures d’enrobage en fonction de la catégorie de bitume

| Catégorie du bitume pur | Température usuelle de fabrication (°C) | Température maximale (°C) |
| --- | --- | --- |
| 70/100 – 50/70 35/50 10/20 – 15/25 - 20/30 | 140 — 160 150 — 170 160 — 180 | 180 190 190 |

En présence d'agrégats d'enrobés, est prise en compte la classe de bitume du mélange.

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise indique dans son SOPAQ les modalités de fabrication.

### 3.2.4 - Stockage et chargement des enrobés

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1. La durée de stockage doit  être inférieure à 2 heures hors dispositions spécifiques de maintien en température (silos de stockage ...).

## 3.3 - BON D'IDENTIFICATION DES ENROBES

Les enrobés sont livrés avec un bon d'identification conformément aux normes produits et à l'étiquetage du marquage CE.

* L'entrepreneur doit installer sur l'aire de fabrication des enrobés, pour la durée du chantier, un pont-bascule permettant la pesée de chacun des camions en une seule fois dont il est tenu d'assurer la gestion sous le contrôle du Maître d'œuvre. La bascule doit avoir fait l'objet d'une vérification depuis moins d'un an, par le service des poids et mesures.

* Le maître d'œuvre se réserve la possibilité, à ses frais, d'effectuer des vérifications inopinées du pont-bascule. En cas d'anomalies, les quantités de matériaux prises en compte à partir de la date de vérification sont redressées.

## 3.4 - TRANSPORT DES ENROBES

* Sans objet.

*(totalité du paragraphe)

Entre la centrale d'enrobage et le chantier de mise en œuvre, les conditions d'exploitation du chantier et les itinéraires de circulation sont définis dans les pièces administratives du marché.

Le bâchage des camions est obligatoire et effectué au moyen de bâches imperméables couvrant la totalité du chargement. Seul le maître d'œuvre peut autoriser l'entrepreneur à ne pas l'effectuer.

## 3.5 - COUCHE D'ACCROCHAGE

Une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pur est répandue mécaniquement à la rampe à raison de 300 g/m² minimum de bitume résiduel et appliquée sur la chaussée avant la mise en œuvre de l'enrobé ainsi qu'avant le reprofilage éventuel.

En fonction de l'état réel du support ou du type d'enrobé, le maître d'œuvre peut après concertation avec l'entreprise imposer un dosage supplémentaire par tranche de 50 g/m ² de bitume résiduel.

Dans le cas de dosage important (> à 400 g/m² de bitume résiduel), l'entreprise doit proposer dans son SOPAQ les modalités qu'elle compte mettre en œuvre pour limiter ou éviter le collage aux pneumatiques.

* Sur les sections notifiées par le maître d'œuvre, la couche d'accrochage est au liant modifié.

* Pour les BBTM au liant modifié, la couche d'accrochage est en émulsion de bitume modifié.

- Sur les sections notifiées par le maître d'œuvre, la couche d'accrochage est mise en œuvre par une rampe intégrée au finisseur ou par tout dispositif ou produit accepté par lui, permettant d'éviter le collage aux pneumatiques des camions approvisionnant l'enrobé.

Dans tous les cas, la couche d'accrochage doit assurer le collage des couches entres elles et au support.

Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant le finisseur est interdite sur la couche d'accrochage.

## 3.6 - MISE EN ŒUVRE DES ENROBES

### 3.6.1 - Conditions générales

3.6.1.1 - Travaux préalables

3.6.1.1.1 - Reconnaissance du support

Préalablement à tout chantier, le maître d'œuvre et l'entrepreneur reconnaissent le support.

Les défectuosités ou discordances du support qui peuvent être constatées sont notifiées et traitées en conséquence.

Si des mesures d'uni ont été réalisées par le maître d'œuvre, le résultat de ces mesures fait partie des pièces particulières constitutives du marché, visées à l'article 2 du CCAP.

3.6.1.1.2 - Fraisage

Engravures en rive.

Sur les sections notifiées par le maître d'œuvre, les engravures en rive de chaussée doivent être réalisées par fraisage sur 1 mètre de largeur. La profondeur maximale est comprise entre 2 et 6 cm et arrêtée lors de la reconnaissance du support.

Fraisage pour purge.

Il est à réaliser sur les sections notifiées par le maître d'œuvre qui fixe la profondeur  moyenne de matériaux à fraiser.

3.6.1.1.3 - Reprofilage

Sur les sections notifiées par le maître d'œuvre, le reprofilage est réalisé au finisseur ou à la niveleuse, avec accord préalable du maître d'œuvre dans ce dernier cas.

3.6.1.1.4 -Nettoyage du support

Le nettoyage du support est effectué préalablement à la mise en œuvre des enrobés.

3.6.1.2 -Conditions générales de mise en œuvre des enrobés

L'atelier de mise en œuvre est relié à la centrale d'enrobage par liaison téléphonique.

### 3.6.2  - Répandage

Il est réalisé conformément à la Norme NF P 98-150-1 article 9.

Le plan de répandage est précisé par le PAQ de l'entrepreneur.

* De plus :

* - Sur les en 2x2 V en section courante, le répandage est exécuté par un finisseur en pleine largeur et hors circulation.

* - Dans le cas de la réalisation des bandes d’arrêt d’urgence (BAU) et de la section courante, le répandage est réalisé au joint chaud au moyen d’un finisseur complémentaire sur la BAU en prenant soin de positionner le joint hors bande de roulement et au plus près de la peinture de rive de BAU. L’espacement entre les 2 finisseurs ne doit pas excéder 20 mètres.

Si des bretelles sont à réaliser sur cette section de 2*2V, il sera exigé un troisième finisseur afin de les réaliser.

* - Sur les 2*3V y compris la BAU, un répandage à l’aide de deux finisseurs grande largeur pourra être exigé . L’espacement entre les 2 finisseurs ne doit pas excéder 20 mètres. Si des bretelles sont à réaliser sur cette section de 2*3V, il sera exigé un troisième finisseur afin de les réaliser en prenant soin de positionner le joint hors bande de roulement.

* - Sur les giratoires, les enrobés sont répandus à joint chaud avec deux finisseurs.

* - Sur les sections notifiées par le maître d’œuvre, le répandage des enrobés désignés peut être effectué à la niveleuse.

Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum.

Les températures de répandage sont conformes à la norme NF P 98-150-1 et rappelées ci-après :

Température de répandage de l’enrobé en fonction de la classe de bitume

| Classes de bitume | Température minimale de répandage [°C] |
| --- | --- |
| 10/20 - 15/25 | 145 |
| 20/30 | 140 |
| 35/50 | 130 |
| 50/70 | 125 |
| 70/100 | 120 |

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, l'entreprise indique dans son SOPAQ les modalités de mise en œuvre.

En présence d'agrégats d'enrobés, est prise en compte la classe de bitume du mélange.

* Dans le cas d'utilisation d'un liant spécial ou modifié, la température de répandage indiquée dans la fiche technique produit fournie par l'entreprise, au SOPAQ doit être respectée

.

### 3.6.3 - Conditions météorologiques défavorables

En cas de mise en œuvre sous conditions météorologiques défavorables arrivant de façon inopinée, l'entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en œuvre des matériaux déjà fabriqués, par exemple en retardant l'application des enrobés en attente dans les camions bâchés (dans la limite des températures d'application indiquées ci-dessus).

### 3.6.4 - Guidage du finisseur

La méthode du guidage est définie dans le PAQ de l'entreprise lors de la visite préalable du support.

- Sur les sections notifiées par le maître œuvres, le réglage est réalisé en surfaçage, le finisseur travaillant avec 2 poutres enjambeuses de longueur totale supérieure à 16 m  ou une poutre enjambeuse supérieure à 16 m associée à un correcteur de dévers, ou autre dispositif de nivellement sans contact accepté par le maître d'œuvre.

- Sur les sections notifiées par le maître d'œuvre, le réglage est réalisé en nivellement .

### 3.6.5 - Joints longitudinaux

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1 article 9.

### 3.6.6 - Joints transversaux de reprise

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1 article 9.

### 3.6.7 - Raccordements définitifs à la voirie existante

Ils sont réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1 article 9.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravures sur le modèle  qui suit : .

La profondeur maximale doit être égale à :

- l'épaisseur du tapis si cette dernière est inférieure ou égale à 4 cm.

- à 4 cm pour des épaisseurs de tapis supérieures à 4 cm (ceci permet une réalisation de l'engravure indépendante de la mise en œuvre de l'enrobé).

La longueur d'application longitudinale L est telle que le rapport L/e soit supérieur à 150.

## 3.7 - COMPACTAGE DES ENROBES

L'entrepreneur indique dans le SOPAQ la composition théorique du ou des ateliers types de compactage qu'il propose de mettre en œuvre.

En fonction de la nature des enrobés, de l'épaisseur de mise en œuvre et de leur utilisation, la composition de l'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies par l'entreprise dans le cadre de son PAQ.

Les modalités sont adaptées à la taille du chantier, conformément à la norme NF P 98-150-1 article 9.

L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation constitue un point d'arrêt qui est levé par maître d'œuvre avant le début des travaux.

# CHAPITRE IV - CONTROLES

- Le lot de contrôle et de réception correspond à une journée de fabrication ou de mise en œuvre pour le respect de la formulation et pour la teneur en vide. Pour l'uni et la macrotexture ils sont fixés à l'article 4.2.4 du présent CCTP.

# 4.1 -  CONTROLE INTERIEUR

Le contrôle est conduit conformément aux dispositions de l'article 4.1 du fascicule 27 du CCTG et aux dispositions du plan d’assurance de la qualité de l'entreprise. Il est complété par les dispositions ci - après :

### 4.1.1 - Contrôle des constituants

Le contrôle des constituants est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF EN 13108-21, article 6.2.

* Pour les liants, un prprélèvement de 1 litre est réalisé par l’entrepreneur à chaque porteur et mis à disposition du Maître d’ouvrage.

Pour les fillers d’apport, une série complète d’essais datant de moins de 3 ans doit être réalisée conformément à l’article 8.8 de la norme NF P 18-545 .

4.1.2 - Contrôle de la fabrication des enrobés

s

Les contrôles sont réalisés conformément à la norme NF P 98 150-1 article 11.

Le contrôle de la fabrication de la centrale peut correspondre au contrôle défini par la norme NF EN 13108-21 ou bien les contrôles de réception du produit fabriqué par le client. Le contrôle d'un lot peut porter sur la moyenne de résultats provenant de 4 prélèvements. Cette moyenne doit être comparée à celle figurant dans la norme 13108-21.

La fréquence minimale pour l'analyse des produits est conforme au tableau A3 de la norme NF EN 13108-21 pour des prélèvements individuels (choix des niveaux X,Y ou Z)

* Pour les besoins spécifiques du marché , la fréquence minimale du contrôle de fabrication est fixée selon les critères du tableau ci-dessous (en référence aux dispositions du tableau A3 de l’annexe A normative de la norme NF EN 13108-21).

| Sections de travaux (ref article 1.2.1 du CCTP) | Niveau de fréquence des essais sur prélèvements individuels |
| --- | --- |
| Roulement |  |
| Liaison |  |
| Assise |  |

* Pour un chantier  de tonnage moyen, les fréquences de contrôles à suivre sont les suivantes :

| Sections de travaux (ref article 1.2.1 du CCTP) | Fréquence des essais sur prélèvements individuels |
| --- | --- |
| Roulement | 1 essai pour 600 T (maxi 2 / jr) |
| Liaison | 1 essai pour 1000 T |
| Assise | 1 essai pour 1000 T |

Pour les niveaux X et Y, sur la moyenne de 4 échantillons individuels, les résultats doivent être conformes aux seuils d'alerte indiqués à l'article 4.2.3 du présent CCTP.

En cas de dépassement des seuils d’alerte pour au moins l'un des critères, l'entrepreneur intervient dans le cadre de son processus qualité.

Le dépassement de l’un des seuils de refus indiqués à l'article 4.2.3 du présent CCTP, constitue un point d'arrêt du chantier.

Pour le niveau Z et Y si moins de 4 analyses sont disponibles pour le chantier considéré, les résultats doivent être conformes au tableau A1 (échantillons individuels) de la norme NF EN 13108-21

4.1.2.2 - Contrôle de mise en œuvre

* Il n'y a pas de contrôle externe

* Un contrôle externe est demandé pour la mise en œuvre.

* Teneur en vide. Les essais à réaliser sont au minimum les suivants par lot de contrôle :

- pour les enrobés mis en œuvre en épaisseur supérieures ou égales à 5 cm, vingt mesures de teneur en vide réparties de façon aléatoire sur l'ensemble du lot de contrôle.

- pour les BBM, vingt mesures de teneur en vide réparties de façon aléatoire sur l'ensemble du lot de contrôle. En cas de non-conformité, 10 carottages répartis de façon aléatoire sur l'ensemble du lot de contrôle incriminé seront effectués.

Les teneurs en vide à obtenir par lot de contrôle sont celles prescrites à l'article 4.2 3.du présent CCTP.

Si une planche de référence a été réalisée, les contrôles sont exécutés conformément à la norme XP P 98-151.

* Macrotexture. Elle est contrôlée pour les enrobés de couche de roulement par l'essai de profondeur moyenne de texture (PMT) selon la  norme NF EN 13036-1. Pour chaque lot de contrôle défini à l'article 4.2 ci-après, 10 essais au  minimum, sont réalisés sur chaque ligne de mesure, par voie. Les résultats doivent être conformes aux exigences de l'article 4.2.4.2 du présent CCTP.

* Vitesse de percolation. Pour les enrobés drainants, la vitesse de percolation minimale  contrôlée sur 20 valeurs réparties de façon aléatoire sur l'ensemble du lot de contrôle doit être conforme aux prescriptions de l'article 4. du présent CCTP.

Les essais sont réalisés conformément à l'annexe C de la norme NF P 98-150-1, rendue contractuelle.

## 4.2-   SPECIFICATIONS A ATTEINDRE

### 4.2.1 - Contrôle des constituants fournis par le maître d'ouvrage

* Sans objet

* Les matériaux ci-après :

### 4.2.2 - Épreuves de convenance

4.2.2.1 Épreuve de convenance sur les granulats

* Il n'est pas fait d'épreuve de convenance

* l'épreuve porte  sur chacune des fractions granulaires proposées dans les FTP. Elle consiste à vérifier que :

- les méthodes de prélèvements et d'essais sont conformes aux normes.

- les caractéristiques des produits proposés sont compatibles avec les indications des FTP. Les  conditions dans lesquelles ces dernières ont été établies les rendent applicables au marché,

4.2.2.2 Épreuve de convenance de fabrication

* Il n'est pas fait d'épreuve de convenance.

* L'épreuve de convenance porte sur la première journée de fabrication et au minimum sur 10 prélèvements. Le contrôle porte sur la vérification de la conformité du mélange. Les résultats doivent être conformes aux tableaux de l'article 4.2.3 du présent CCTP.

*Épreuve d'homogénéité :

En cas de doute sur la qualité de l'homogénéité de l'enrobé, un test peut être fait selon les normes NF P 98-728-1 et NF P 98-728-2

4.2.2.3 Épreuve de convenance de mise en œuvre

* Il n'est pas fait d'épreuve de convenance de la mise en œuvre.

* L'épreuve de convenance est réalisée de la façon suivante.

* 4.2.2.3.1 - Planche de vérification

Dès que la fabrication des enrobés est jugée correcte, le maître d'œuvre fait procéder à l'exécution d'une planche de vérification afin de s'assurer que les modalités de compactage arrêtées dans le PAQ permettent d'obtenir les caractéristiques demandées. En cas de résultats insuffisants, l'entrepreneur est alors tenu de proposer d'autres modalités. Dans ce cas la nouvelle planche est réalisée à ses frais. Les résultats ci-après sont exigés :

* pour la teneur en vide

- pour les enrobés d'épaisseur supérieure ou égale à 5 cm les valeurs à obtenir sur 20 mesures sont les suivantes :

| Couche de surface | pour 95% des valeurs | moyenne comprise |
| --- | --- | --- |
| EB14, BBSG ou EB14 BBME | de 4 % à 9 % | entre 5% et 8% |
| EB10,BBSG ou EB10, BBME | de 4 % à 10% | entre 5% et 8% |
| EB10,BBM A | de 4 à 12 % | entre 5 et 10 % |
| EB10, BBM B et BBM C | de 6 à 13 % | entre 7 et 12 % |
| EB10 ou EB14 BBS | de 4% à 10% |  |

| Couches d’assise | pour 95 % des valeurs | moyenne |
| --- | --- | --- |
| EB14 ou EB20, GB classe 2 | inférieure à 14 % | inférieure à 11 % |
| EB 14 ou EB20, GB classe 3 | inférieure à 12 % | inférieure à 9 % |
| EB14 ou EB20, GB classe 4 | inférieure à 11 % | inférieure à 8 % |
| EB10 ou EB14, EME classe 2 | inférieure à 9 % | inférieure à 6 % |

-  pour les enrobés BBM, d'épaisseur inférieure à 5 cm les valeurs à obtenir sur 10 mesures sur carottes sont les suivantes :

| Couche de surface | pour 90 % des valeurs | moyenne comprise |
| --- | --- | --- |
| EB10, BBM A | de 4 à 12 % | entre 5 et 10 % |
| EB10, BBM B et BBM C | de 6 à 13 % | entre 7 et 12 % |

* pour la macrotexture.

- si la mise en œuvre est faite par voie, (cas de chaussée bidirectionnelle), l'épreuve de convenance est réalisée sur une  seule voie de circulation,  par 10 mesures au total sur 400 mètres, (soit une mesure tous les 40 mètres), effectuées dans chacune des lignes de mesures, par l'essai de PMT (norme NF EN 13036-1). Les valeurs à obtenir sont celles fixées dans le tableau de l'article 4.2.4.2 du présent CCTP. Pour les 20 mesures, une seule valeur inférieure à la valeur  indiquée est admise.

- si la mise en œuvre est faite sur 2 voies (cas de chaussée unidirectionnelle), l'épreuve de convenance est réalisée sur les 2 voies  de circulation,  par 10 mesures au total sur 400 mètres (soit une mesure tous les 40 mètres), effectuées dans chacune des lignes de mesures de chaque voie, par l'essai de PMT (norme NF EN 13036-1). Les valeurs à obtenir sont celles fixées dans le tableau de l'article 4.2.4.2 du présent CCTP. Pour les 20 mesures par voie, une seule valeur inférieure à la valeur  indiquée est admise.

* pour les enrobés drainants, sur 20 mesures ; 95 % des valeurs doivent être supérieures à la valeur prescrite à l'article 4.2.4.3 du présent CCTP. Les essais sont réalisés conformément à l'annexe C  de la norme NF P 98-150-1, rendue contractuelle.

4.2.2.3.2 - Planche de référence

Après vérification des modalités de compactage, le maître d'œuvre peut procéder à la réalisation d'une planche de référence.

### 4.2.3 - Contrôles de fabrication et de mise en œuvre en cours de chantier

Les contrôles de conformité sont réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1, sous la responsabilité du maître d'œuvre aux frais du maître de l'ouvrage.

4.2.3.1 - Contrôle de fabrication

Les essais portent sur le respect de la granularité et de la teneur en liant.

Les valeurs obtenues sur un minimum de 4 valeurs par lot de contrôle, sont comparées aux seuils d'alerte et de refus ci - après :

Le dépassement d'un des seuils de refus est un point d'arrêt qui stoppe la production qui ne peut être reprise qu'après accord du maître d'œuvre.

|  | Seuils de qualités de fabrication sur la moyenne d'un lot |
| --- | --- |
| Nature des essais | (valeurs absolues en %) |
|  | <refus | < alerte > | <correcte> | < alerte > | refus> |
| GRANULARITE |  |  |  |  |  |
| % passant à 14 mm * | -7 | -5 |  | 5 | 7 |
| % passant à 10 mm ** | -7 | -5 |  | 5 | 7 |
| % passant à 6,3 mm | - 6 | - 4 |  | + 4 | + 6 |
| % passant à 4 mm | - 5 | - 3 |  | + 3 | 5 |
| % passant à 2 mm | - 4 | - 3 |  | + 3 | + 4 |
| % passant à 0,063 mm | - 1,5 | - 1 |  | + 1 | + 1,5 |
| TENEUR EN LIANT |  |  |  |  |  |
| extraction | - 0,35 | - 0,30 |  | + 0,30 | + 0,35 |
| débitmètre(t/m) *** par lot de 20 camions |  |  | en valeurs relatives | 2% | 4 % |

* si  D > 14 mm

** Si D > 10 mm

*** t/m : rapport de l'écart type à la moyenne x 100.

4.2.3.2 - Contrôles de mise en œuvre

4.2.3.2.1 - Teneur en vide

- Les teneurs en vide à obtenir par lot de contrôle, sur les enrobés d'épaisseur supérieure à 5 cm  sont les suivantes  :

| Couche de surface | pour 90 % des valeurs | moyenne comprise |
| --- | --- | --- |
| EB14, BBSG ou BBME | de 4 % à 9 % | entre 5% et 8% |
| EB10, BBSG ou BBME | de 4 % à 10% | entre 5% et 8% |
| EB10, BBM A | de 4 à 12 % | entre 5 et 10 % |
| EB10, BBM B et BBM C | de 6 à 13 % | entre 7 et 12 % |
| EB10 ou EB14,BBS | de 4% à 10% |  |

| Couches d’assise | pour 90 % des valeurs | moyenne |
| --- | --- | --- |
| EB14 ou EB20, GB classe 2 | inférieure à 14 % | inférieure à 11 % |
| EB14 ou EB20, GB classe 3 | inférieure à 12 % | inférieure à 9 % |
| EB14 ou EB20, GB classe 4 | inférieure à 11 % | inférieure à 8 % |
| EB10 ou EB14, EME classe 2 | inférieure à 9 % | inférieure à 6 % |

- Les teneurs en vide à obtenir par lot de contrôle des BBM d'épaisseur inférieure à 5 cm sont les suivantes, pour une série de 10 mesures  au gammadensimètre à transmission directe ou sur carottes, avec pesée hydrostatique :

| Couche de surface | pour 90 % des valeurs | moyenne comprise |
| --- | --- | --- |
| EB10, BBM A | de 4 à 12 % | entre 5 et 10 % |
| EB10, BBM B et BBM C | de 6 à 13 % | entre 7 et 12 % |

4.2.3.2.2 - Epaisseur

Le contrôle de l'épaisseur s'effectue par quantité moyenne par unité de surface ou par mesure directe pour chaque section ou pour chaque journée de travail.

Les tolérances sont celles prescrites dans la norme NF P 98- 150-1 tableau 9.

4.2.3.2.3- Essai par carottage

Le maître d'œuvre peut vérifier directement par carottage le gradient de masse volumique apparente sur les carottes, les épaisseurs de couche, apprécier le collage au support ou entre les différentes couches, conformément à la norme NF P 98-150-1.

4.2.3.2.4 - Profils en travers

Le contrôle s'effectue à la règle de 3 mètres ( norme NF EN 13036-7), selon les spécifications de la norme NF P 98-150-1 articles 12. sur la couche de roulement.

Les tolérances sont celles prescrites par la norme NF P 98-150-1, article 12.

4.2.3.2.5 – Contrôle en nivellement

En cas de mise en œuvre par nivellement imposé par le présent marché, les résultats doivent être conformes aux spécifications de la norme NF P 98-150-1, article 12.

### 4.2.4 - Contrôle des caractéristiques de surface

4.2.4.1 - Uni longitudinal

Le contrôle contractuel de l'uni ne s'applique qu'aux couches de surface et est effectué à l'APL, conformément à la norme NF P 98-218-3 et à la méthode d'essai LPC n°46.

Les mesures sont réalisées dans les bandes de roulement de chaque voie de circulation. Pour chaque lot, les spécifications  sont appliquées pour chaque voie et par sens de circulation, à la bande de roulement la plus défavorable pour chaque gamme d’ondes (PO et MO). Si ces valeurs sont identiques pour les deux bandes de roulement, les spécifications sont appliquées sur la bande de roulement droite.

- Les MO seront spécifiées pour des ouvrages à 500 mètres.

- Les joints d’extrémités de chantier devront fournir une note PO ≥ 5. La maîtrise d’ouvrage se réserve la possibilité de neutraliser cette note.
- Les joints d’ouvrages d’art devront offrir une note PO au moins égale à celle obtenue avant les travaux.

- Les cas particuliers tels que routes à sinuosité marquée, revêtements sur ouvrages d'art, les travaux nécessitant le raccordement à des points altimétriques obligés (bordures, caniveaux, émergences, bretelles existantes), joints d'ouvrage d'art, chantier de moins de 200 m pourront faire l'objet d'un découpage en lots de contrôle et de spécifications particulières.

- Les couches de roulement provisoires devront satisfaire les exigences de la couche n-1. En cas de couche fraisée circulée, il sera demandé :

EN PO 100 % des notes ≥ 4

En MO Moyenne des notes avant travaux MO ≥ 6 ?

-* Les défauts périodiques détectés par l’analyse DSP ne pourront pas dépasser une amplitude de deux classes :

Les résultats à obtenir sont les suivants en fonction des travaux envisagés et de la vitesse de référence :

*Travaux de construction

* Cas généraux

| V * (km/h) | LONG. D' ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres | Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier |
| ≤ 90 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO | 100 % des notes ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | GO | Sans objet | 100 % des notes ≥ 5 80 % des notes ≥ 6 |
| ≤ 110 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO | 100 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 90 % des notes ≥ 8 |
|  | GO | Sans objet | 100 % des notes ≥ 7 80 % des notes ≥ 8 |
| ≤ 130 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO | 100 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 90 % des notes ≥ 8 |
|  | GO | Sans objet | 100 % des notes ≥ 8 80 % des notes ≥ 9 |

* V : vitesse maximale autorisée

Lorsque 80 % et 90 % des note calculées ne donnnent pas des valeurs entières, la valeur retenue est celle arrondie à l'entier le plus proche.

* Cas particuliers

Pour les cas particuliers tels que routes à sinuosité marquée, revêtements sur ouvrages d’art, travaux nécessitant le raccordement à des points altimétriques obligés (bordures, caniveaux, émergences, bretelles existantes, ...), les spécifications à atteindre sont les suivantes :

| LONGUEUR D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- |
| PO | 100 % des notes ≥ 6 |

* Travaux d'entretien sans fraisage :

* Travaux d'entretien avec mise en œuvre d'une couche d'enrobé inférieure ou égale  à 3 cm :

| LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT (1) Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres ou Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier |
| --- | --- |
| PO | 100 % des notes ≥ 5 si les notes PO du support sont ≥ 4 * Ou 100 % des notes ≥ 6 si les notes PO du support sont ≥ 5 * |
| MO | 100 % des notes ≥ 6 si les notes MO du support sont ≥ 6 * Et moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux Si note mini en MO ≤ 6 alors note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. |

* Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs recommandées. Les techniques très minces n’ont pas pour objectif principal l’amélioration significative de l’uni.

(1) Hors enduit superficiel, matériau bitumineux  coulé à froid et BBUM en couche de roulement.

* Travaux d'entretien avec mise en œuvre d'une couche d'enrobé supérieure à 3 cm :

| V* (km/h) | LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres | Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier |
| ≤ 90 | PO | 100 % des notes ≥ 5 si les notes PO du support sont ≥ 3 ** | 100 % des notes ≥ 5 si note PO support ≥ 3 ** |
|  | MO*** | si avant travaux, 100 % des notes ≥6, alors après travaux 100 % ≥ 6; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. | si avant travaux, 100 % des notes ≥6 et 90 % ≥ 7, alors après travaux 100 % ≥ 6 et 90 % ≥ 7 ; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. |
| 110 et 130 | PO | 100 % des notes ≥ 6 si les notes PO du support sont ≥ 4 ** ou 100 % des notes ≥ 5 si les notes PO du support sont ≥ 3 ** | 100 % des notes ≥ 6 si note PO support ≥ 4 ** ou 100 % des notes ≥ 5 si note PO support ≥ 3 ** |
|  | MO*** | si avant travaux, 100 % des notes ≥ 6, alors après travaux 100% ≥ 6 ; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. | si avant travaux, 100 % des notes ≥ 7 et 90 % ≥ 8, alors après travaux 100 % ≥ 7 et 90 % ≥ 8 ; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. |

* V = vitesse maximale autorisée

** : Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs spécifiées.

*** : la prise en compte des critères de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections ≥ 500 m.

* Travaux d'entretien avec mise en œuvre d’une couche d'enrobé vis à vis des cas particuliers tels que cités auparavant dans le présent document. :

| LONGUEUR D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres ou Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier Si note PO support ≥ 4 ** pour e≤ 3cm Si note PO support ≥ 3 ** pour e> 3cm |
| --- | --- |
| PO | 100 % des notes ≥ 5 |

* : Les cas particuliers sont précisés en préambule.

** : Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs recommandées

* Travaux d'entretien avec mise en œuvre de deux couches d'enrobé  :

| V* (km/h) | LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres | Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité de chantier |
| ≤ 90 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | 100 % des notes ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
| 110 et 130 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | 100 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 90 % des notes ≥ 8 |

* V = vitesse maximale autorisée

** : la prise en compte des critères de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections ≥ 500 m

* Travaux d'entretien avec mise en œuvre de deux couches d'enrobé et cas particuliers tels que cités auparavant dans le présent document. :

| V ** (km/h) | LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres ou Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier |
| --- | --- | --- |
| ≤ 110 | PO | 100 % des notes ≥ 5 |
| 130 | PO | 100 % des notes ≥ 6 |

* : Les cas particuliers sont précisés en préambule.

** : V = vitesse maximale autorisée

* Travaux d'entretien faisant intervenir le fraisage :

Selon la géométrie transversale de la réfection partielle sont définis les cas de figures suivants :

| Cas | Profondeur de fraisage « f » | Épaisseur de mise en œuvre de la couche de roulement « e » | Tableau |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  | Tableau 1 |
| F2a (fraisage sur largeur partielle) |  | e ≤ 3 cm | Tableau 2 |
|  |  | e > 3 cm | Tableau 3 |
| F2b et F2c (fraisage en pleine largeur) | f < 5 cm | e ≤ 3 cm | Tableau 2 |
|  |  | e > 3 cm | Tableau 3 |
|  | f ≥ 5 cm |  | Tableau 4 |
| F3 |  |  | Tableau 4 |

Tableau 1

| LONGUEUR D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres ou Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier Si note PO support ≥ 4 ** pour e≤ 3cm Si note PO support ≥ 3 ** pour e> 3cm |
| --- | --- |
| PO | 100 % des notes ≥ 5 |

* : Les cas particuliers sont précisés en préambule.

** : Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs recommandées.

Tableau 2

| LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT (1) Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres ou Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier |
| --- | --- |
| PO | 100 % des notes ≥ 5 si les notes PO du support sont ≥ 4 * Ou 100 % des notes ≥ 6 si les notes PO du support sont ≥ 5 * |
| MO | 100 % des notes ≥ 6 si les notes MO du support sont ≥ 6 * Et moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux Si note mini en MO ≤ 6 alors note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. |

* Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs recommandées. Les techniques très minces n’ont pas pour objectif principal l’amélioration significative de l’uni.

(1) Hors enduit superficiel, matériau bitumineux  coulé à froid et BBUM en couche de roulement

Tableau 3

| V* (km/h) | LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres | Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité du chantier |
| ≤ 90 | PO | 100 % des notes ≥ 5 si les notes PO du support sont ≥ 3 ** | 100 % des notes ≥ 5 si note PO support ≥ 3 ** |
|  | MO*** | si avant travaux, 100 % des notes ≥6, alors après travaux 100 % ≥ 6; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. | si avant travaux, 100 % des notes ≥6 et 90 % ≥ 7, alors après travaux 100 % ≥ 6 et 90 % ≥ 7 ; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. |
| 110 et 130 | PO | 100 % des notes ≥ 6 si les notes PO du support sont ≥ 4 ** ou 100 % des notes ≥ 5 si les notes PO du support sont ≥ 3 ** | 100 % des notes ≥ 6 si note PO support ≥ 4 ** ou 100 % des notes ≥ 5 si note PO support ≥ 3 ** |
|  | MO*** | si avant travaux, 100 % des notes ≥ 6, alors après travaux 100% ≥ 6 ; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. | si avant travaux, 100 % des notes ≥ 7 et 90 % ≥ 8, alors après travaux 100 % ≥ 7 et 90 % ≥ 8 ; sinon, moyenne des notes après travaux supérieure ou égale à celle avant travaux et note mini après travaux supérieure ou égale à note mini avant travaux. |

* V = vitesse maximale autorisée

** : Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs spécifiées.

*** : la prise en compte des critères de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections ≥ 500 m.

Tableau 4

| V* (km/h) | LONG. D'ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chantier inférieur à 1000 mètres et supérieur à 200 mètres | Lots de 1000 mètres ou incluant extrémité de chantier |
| ≤ 90 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | 100 % des notes ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
| 110 et 130 | PO | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | 100 % des notes ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 90 % des notes ≥ 8 |

* V = vitesse maximale autorisée

** : la prise en compte des critères de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections ≥ 500 m

* Travaux d’élargissements

Lot de contrôle de 1000 m ou incluant l’extrémité de chantier :

| V * (km/h) | LONG ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT (N) |
| --- | --- | --- |
|  |  | NE | Cas E1 | NE | Cas E2 | NE | Cas E3 | NE | Cas E4 |
| ≤ 90 | PO | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 5 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 3 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 4 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
| 110 | PO | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 3 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO | ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 | ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 7 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 7 90 % des notes ≥ 8 |
| 130 | PO | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 3 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO | ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 | ≥ 7 | 100 % des notes ≥ 7 | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 7 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 7 90 % des notes ≥ 8 |

*V = vitesse maximale autorisée

NE : Minimum atteint par 100 % des notes d’uni de la chaussée existante sur laquelle vient se raccorder l’élargissement. Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs spécifiées.

Chantiers inférieurs à 1000 mètres et supérieurs à 200 mètres :

| V * (km/h) | LONG ONDES | SPECIFICATIONS POUR LA COUCHE DE ROULEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | NE | Cas E1 | NE | Cas E2 | NE | Cas E3 | NE | Cas E4 |
| ≤ 90 | PO | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 5 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 3 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 4 | 100 % des notes ≥ 6 |
| 110 | PO | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 3 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 7 |
| 130 | PO | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 3 | 100 % des notes ≥ 6 90 % des notes ≥ 7 |
|  | MO** | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 6 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 6 | ≥ 5 | 100 % des notes ≥ 7 |

* V = vitesse maximale autorisée

** : la prise en compte des critères de spécifications en MO n’est applicable que pour des sections ≥ 500 m

NE : Minimum  atteint par 100 % des notes d’uni de la chaussée existante sur laquelle vient se raccorder l’élargissement. Si cette condition n’est pas respectée, des travaux préparatoires (fraisage, reprofilage,..) sont nécessaires pour l’obtention des valeurs spécifiées

4.2.4.2  -Macrotexture

4.2.4.2.1 - Principes généraux

Le lot de contrôle est défini de la façon suivante, par voie de circulation :

- chantier inférieur à 1500 mètres : 1 lot de contrôle

- chantier supérieur ou égal à 1500 mètres : chaque section de 1000 mètres constitue un lot, la dernière section est incluse dans le dernier lot si elle est inférieure à 500 mètres. Si elle est supérieure ou égale à 500 mètres, elle constitue le dernier lot.

Le contrôle de la macrotexture se fait sur l'ensemble du chantier et sur la chaussée finie, dans un délai maximal de six semaines après la fin de la mise en œuvre de la couche de roulement ou après la remise en service de la chaussée.

La macrotexture est mesurée :

- soit par l'essai de profondeur moyenne de texture (PMT) selon la norme NF EN 13036-1,

- soit par une mesure dynamique continue selon la norme NF EN ISO 13473-1. La valeur mesurée est la PMP (profondeur moyenne de profil). Le coefficient de correspondance PTE (profondeur de texture équivalente) entre PMP et PMT est établi in-situ après étalonnage avec la PMT, seule valeur contractuelle. A défaut d'étalonnage, la valeur de PTE retenue est PTE= 1,1  PMP.

Les mesures contractuelles de contrôle de la macrotexture ne visent que les couches de roulement des chaussées . Pour le cas où la couche définitive est différée, la couche de roulement provisoire sera soumise à des prescriptions adaptées à la vitesse autorisée durant cette phase

La même méthode de mesure est utilisée pour la réception de tout le chantier. Chaque fois qu'un résultat obtenu par la méthode dynamique continue (PTE) ne permet pas d'accepter un lot de contrôle, on effectue, au frais du maître d'ouvrage, des mesures de PMT.

En cas de contestations des résultats, l'entrepreneur peut procéder, à ses frais, à des mesures contradictoires mais il est tenu d'utiliser les mêmes types d'essai et d'appareil que ceux définis précédemment.

Le pas des mesures de macrotexture est :

- de 20m si le lot est de longueur < 500m.

- adapté afin de s'assurer de la représentativité du résultat avec un pas recommandé de 40 m pour un lot de plus de 500m. Au cas où on décèle une valeur élémentaire hors spécifications, on revient à un pas de mesure tous les 20 m sur une zone comprise entre deux valeurs élémentaires respectant les spécifications et incluant les points hors spécifications.

Les mesures de macrotexture sont réalisées suivant deux lignes longitudinales situées :

1 - dans l'axe de la voie de circulation considérée

2 - dans la trace de roulement droite des véhicules (à 1 mètre de  la rive environ)

Le point de départ du chantier est le point de raccordement à la chaussée existante. Pour chaque ligne de mesure, la première est réalisée à une distance de 20 mètres du point de départ du chantier.

4.2.4.2.2 - Niveaux de qualité à atteindre

Chaque lot de contrôle doit être conforme aux dispositions listées ci-après.

* De plus, pour chaque lot de contrôle les niveaux de PMT à atteindre sont les

suivants :

| Lot numéro | PR ou profil début | PR ou profil fin | Longueur en m | PMT spé en mm | PMT min en mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Pour les BBTM 0/10 une valeur maximum PMTMAX de 2 mm (pour 90% des valeurs) doit être respectée.

* La valeur de la macrotexture à respecter est prise dans le tableau ci après, en fonction de la vitesse de référence de la route concernée et de ses caractéristiques géométriques et dans l'annexe B de la norme NF 98-150-1 (on retient le groupe de valeurs le plus contraignant des deux documents). Le bon de commande précise les valeurs à obtenir par sections de travaux.

* Pour les giratoires, les seuils minima des normes produits s'appliquent.

Un lot de contrôle est accepté si :

- la moyenne des valeurs de PMT ou de PTE obtenues dans la bande de roulement droite et la moyenne des valeurs de PMT ou de PTE obtenues dans l'axe de la voie de circulation, sont supérieures ou égales à la valeur moyenne spécifiée PMTSpé,

- il n'existe pas deux valeurs élémentaires de PMT ou de PTE consécutives situées sur la même ligne de mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, inférieures à la valeur minimale PMTMin

- 90 % des valeurs sont inférieures ou égales à PMT max pour les BBTM

- 90 % des valeurs sont supérieures aux spécifications de la norme 98 150-1 (Annexe B – Tableau B1 ) pour chaque type d'enrobé

Chaque fois qu'un résultat obtenu par une méthode profilométrique ne permet pas d'accepter un lot de contrôle, on effectue des mesures de PMT.

Un lot de contrôle est refusé si :

La moyenne des valeurs de PMT obtenues dans la bande de roulement droite ou dans l'axe de la voie de circulation, est inférieure à la valeur minimale spécifiée PMTSpé ou si deux valeurs élémentaires de PMT consécutives situées sur la même ligne de mesure ou sur le même profil en travers des deux lignes de mesure, sont inférieures à la valeur minimale PMTMin ou 10 % des valeurs sont supérieures à PMT max pour les BBTM ou 10 % des valeurs sont inférieures aux spécifications de la norme 98-150-1 (Annexe B – Tableau B1 ) pour chaque type d'enrobé.

Le refus d'un lot de contrôle ne peut pas être prononcé sur la base de valeurs de PTE.

Pour chaque lot de contrôle refusé, l'entrepreneur propose au maître d'œuvre une solution de  mise en conformité immédiate de tout ou partie(s) de la couche de roulement permettant d'obtenir le niveau de macrotexture exigé. Une fois ces travaux réalisés, la macrotexture est de nouveau contrôlée selon les modalités définies ci-dessus.

4.2.4.3.- Vitesse de percolation

Pour les enrobés drainants, la vitesse de percolation est contrôlée selon l'annexe C de la norme NF P 98150-1, rendue contractuelle, via la réalisation d'au moins 20 mesures.

90 %  des résultats doivent être supérieurs aux valeurs minimales indiquées dans la norme NF EN 13 108-7, et reprises dans le tableau ci-après :

Vitesse minimale de percolation en 10-3 m/s

| BBDr 0/6 type 1 | BBDr 0/10 type 1 |
| --- | --- |
| 0,6 | 0,8 |

# CHAPITRE V - LISTE DES POINTS D'ARRETS

Les points d'arrêts à lever par le maître d'œuvre sont les suivants :

- acceptation du PAQ de l'entreprise

- acceptation de la couche support des enrobés

- acceptation des différents constituants

- acceptation des modalités d'utilisation des agrégats

- acceptation des formules des matériaux enrobés, fourniture de l'étiquette de marquage CE des enrobés dans le cas d'utilisation d'une centrale fixe

- acceptation de la centrale de fabrication et de ses réglages

- acceptation de l'atelier et des modalités de mise en œuvre.

# ANNEXES CONTRACTUELLES

## A – NORMATIVE

### A I - Normes visées par le présent CCTP sans lien avec le CCTG :

| Indice et date de la norme | Statut | Article du CCTP concerné |
| --- | --- | --- |
| NF P 98-149 | norme homologuée | 1.1 |  |  |  |  |  |  |

### A II - Normes visées par le présent CCTP remplaçant des normes contractualisées par des fascicules du CCTG :

| Indice et date de la norme | Statut | Nom de la norme | Article du CCTP concerné |
| --- | --- | --- | --- |
| NF EN 13108-1 | Norme homologuée, l'avant propos national est rendu contractuel pour les tableaux I, II et III des caractéristiques des enrobés |  | 1.2.1 et 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13108-2 | Norme homologuée l'avant propos national est rendu contractuel pour le tableau des caractéristiques des enrobés |  | 1.2.1 et 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13108-7 | Norme homologuée l'avant propos national est rendu contractuel pour le tableau des caractéristiques des enrobés |  | 1.2.1 et 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13108-9 | Norme homologuée l'avant propos national est rendu contractuel pour le tableau des caractéristiques des enrobés |  | 1.2.1 et 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13043 | Norme homologuée |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| NF P 18-545 | norme homologuée |  | 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13108-8 | Norme homologuée |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 12591 | norme homologuée |  | 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13924 | norme homologuée |  | 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 14023 | norme homologuée |  | 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13808 | norme homologuée |  | 2.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| NF P 98-150-1 | Norme homologuée |  | 3.1, 3.6, 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13036-1 | Norme homologuée |  | 4 et .2.4 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13108-20 | Norme homologuée |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| NF EN 13108-21 | Norme homologuée |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |

### A III - Autres documents particuliers contractualisés par le présent CCTP :

| Document | Article du CCTP concerné |
| --- | --- |
| Note technique du 30/09/2015 relative à l'uni longitudinal des couches de roulement neuves du domaine routier (DEVT1521100N) | 4.2.4. |  |  |  |  |  |  |
| Note technique du 30/09/2015 relative à l'adhérence des couches de roulement neuves du domaine routier (DEVT1521087N) | 4.1.2, 4.2.2, 4.2.4 |  |  |  |  |  |  |

# B - SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE

Travaux d'enrobé bitumineux (à compléter par l'entreprise dans son offre).

ENTREPRISE MANDATAIRE:

Groupement :

Représentant de l'entreprise ou du groupement : Nom : Téléphone : Télécopie : Courriel :

MAITRE D'OUVRAGE :

MAITRE D'ŒUVRE :

1. ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE A DEVELOPPER UNE DEMARCHE QUALITE

Conformément aux dispositions du marché,

l'Entreprise :

ou le groupement d'entreprise :

s'engage à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux une démarche qualité s'appuyant sur les données d'organisation et les conditions de contrôle intérieur indiquées dans le présent SOPAQ et dans le plan d'assurance qualité (PAQ ) remis pendant la période de préparation du chantier.

2. ORGANISATION DE L'ENTREPRISE – DIRECTION DU CHANTIER

La direction du chantier sera assurée par :

adresse       :

téléphone   :

télécopie     :

courriel        :

Il est placé directement sous l'autorité du mandataire du marché et a en charge:

- la gestion de la démarche qualité

- les approvisionnements

- les préparations de chantier

- l'exécution des travaux

- les relations avec la maîtrise d'œuvre

3.  ORGANISATION DU CHANTIER

direction du chantier :

tel :       ; courriel :

adjoint éventuel :

conducteur de travaux du chantier :

responsable qualité :

tel :  ; courriel :

responsable laboratoire contrôle externe :

tel :  ; courriel :

responsable laboratoire contrôle   interne :

Tel :

géomètre :

tel :

4. NATURE DES PRESTATIONS SOUS TRAITEES

(y compris les prestations de laboratoire )

| prestations sous-traitées | entreprises sous traitantes |
| --- | --- |

(Les SOPAQ des entreprises sous traitantes sont joints en annexe à ce SOPAQ et sur le même modèle. Si l'entreprise sous traitante est désignée après la passation du marché, elle devra fournir un SOPAQ complémentaire)

5. PROVENANCES PREVISIONNELLES DES FOURNITURES

| matériaux | appellation | origines |
| --- | --- | --- |
| Granulats pour grave bitume |  |  |
| Granulats pour enrobé de liaison |  |  |
| Granulats pour enrobé de roulement |  |  |
| Bitume pur pour béton bitumineux |  |  |
| Bitume modifié |  |  |
| Fines d'apport pour béton bitumineux |  |  |
| Emulsion pour couche d'accrochage |  |  |
| Emulsion modifiée pour couche d'accrochage |  |  |
| Autres produits |  |  |

6. TYPES DE MATERIELS UTILISES

| TYPES DE TACHES | MATERIELS | CAPACITE | EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES | LOCALISATION (POUR LE MATERIEL A POSTE FIXE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de fabrication * |  |  |  |  |
| topographie |  |  |  |  |
| Assise en grave bitume |  |  |  |  |
| Enrobés bitumineux de liaison |  |  |  |  |
| Enrobés bitumineux de surface |  |  |  |  |
| Couche d'accrochage** |  |  |  |  |
| Enduits superficiels** |  |  |  |  |

* date et procès verbal de contrôle datant de moins d'un an.

** date et lieu du certificat de contrôle au banc datant de moins de deux ans pour les répandeuses de liant, attestation constructeur et fiche technique pour les autres matériels.

7. FORMULATION DES MATERIAUX (à joindre au plus tard au PAQ)

| MATERIAUX | FORMULATION | TOLERANCES |
| --- | --- | --- |
| Grave bitume |  |  |
| Enrobé de liaison |  |  |
| Enrobé de roulement |  |  |

L'étude doit dater de moins de 5 ans avec les mêmes matériaux.

8. FICHE TECHNIQUE PRODUIT (caractéristiques des matériaux non normalisés, à compléter dans le DCE)

| MATERIAUX | FICHE TECHNIQUE PRODUIT (FTP) |
| --- | --- |
|  | A JOINDRE AU SOPAQ | A JOINDRE AU PAQ |
| Liant modifié pour enrobés | oui |  |
| Emulsion modifiée | oui |  |
| granulats |  | Oui |

(en annexe, exemple de fiche technique produit type à joindre par l'entreprise au SOPAQ ou au plus tard au PAQ)

9. METHODES D'EXECUTION

Les méthodes d'exécution sont conformes aux règles de l'art, aux normes et au CCTP et à celles décrites dans les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG fascicule 27).

Elles sont décrites dans les procédures d'exécution et de contrôle de l'entreprise et sont données comme consignes au personnel chargé de les exécuter.

Ces procédures d'exécution comprennent:

-les procédures générales de l'entreprise, dont copie seront jointes au PAQ,

-des procédures spécifiques à ce chantier et décrites dans le chapitre correspondant du PAQ.

Les méthodes suivantes d'exécution sont décrites dans les fiches méthodes d'exécution jointes en annexe de ce SOPAQ.

10. CONTROLES REALISES PAR L'ENTREPRISE DANS LE CADRE DU MARCHE

10.1 CONTROLE INTERNE (en complément des dispositions de la norme NF EN 13108-21)

Le contrôle interne est lié à l'exécution des travaux. Il est réalisé par chaque responsable de poste de fabrication et de mise en œuvre, par type de technique.

La responsabilité du contrôle interne est confiée à chaque chef de chantier pour les travaux qui le concernent sous l'autorité du directeur de chantier.

Chaque conducteur applique et fait appliquer les procédures, fait exécuter les essais de contrôle interne, en exploite les résultats et met en œuvre les actions nécessaires en fonction des résultats.

Le tableau ci-après est contractuel pour ce qui concerne la fréquence minimale des contrôles,

l'entreprise complète éventuellement par d'autres contrôles et renseigne les autres colonnes.

| CONTROLES A REALISER : CHANTIER d'ENROBES BITUMINEUX |
| --- |
| CONTROLE INTERNE | QUAND ET FREQUENCE | LIEU | MOYENS | RESPONSABLE |
| Granulats pour enrobés | A chaque camion | A la centrale | vérification des bons de livraison, propreté couleur, homogénéité | Fournisseur enrobé |
| Granulats pour enduits | A chaque camion | Sur stocke chantier | vérification des bons de livraison, propreté couleur, homogénéité | Responsable application |
| Liant pour enrobé | A chaque porteur Prélèvement de 1l | A la centrale | vérification des bons de livraison | Fournisseur enrobé |
| Liant pour enduit | A chaque porteur | Sur chantier | vérification des bons et collecte des bons de livraison | Responsable application |
| Fines d'apport | A chaque porteur | A la centrale | vérification des bons de livraison | Fournisseur enrobé |
| Formules des matériaux | En début de fabrication | A la centrale | Vérification de la conformité des formules programmées | Fournisseur enrobé |
| Centrale fabrication | Une fois par an | A la centrale | Certificat dernier réglage datant de moins d'un an (centrale fixe) ou en début de chantier (centrale mobile) | Fournisseur enrobé |
| Dosage liant (*) | Tous les jours | A la centrale | Quantité moyenne | Fournisseur enrobé |
| Vérification produit | En continu | A la centrale | Système acquisition de données | Fournisseur enrobé |
| Répandeuse liant | Une fois par an | usine | vérification certificat d'essai de la répandeuse | Conducteur travaux |
| Matériels de mise en œuvre | En début de chantier | Sur chantier | Vérification de réglages | Conducteur travaux |
| Compactage | En début de chantier |  | Vérification de l'adéquation du matériel (rendement, épaisseur) | Conducteur travaux |
| Transport | A chaque camion | A la centrale | Propreté des bennes, Charge des véhicules, bons de pesé | Conducteur travaux |
| Conditions météo | matin et soir | Sur chantier | Carnet de chantier | Conducteur travaux |
| Etat du support | En permanence | Sur chantier | Carnet de chantier | Conducteur travaux |
| Bons de livraison | En permanence | Sur chantier | Carnet de chantier | Conducteur travaux |
| Vérification t° des enrobés | En permanence | Sur chantier | thermomètre | Chef de chantier |
| Vérification épaisseurs mise en œuvre, pente et profils en travers | En permanence | Sur chantier | Niveau, pige | Chef de chantier |
| Vérification journalière du dosage moyen au m² | Une fois en fin de journée | Sur chantier | Rapport bons de livraison/surface traitée | Chef de chantier |

* pour gros chantier à production unique

10.2 CONTROLE EXTERNE

Le responsable du contrôle externe est M………….

Il s'assure de l'application des procédures, de la conformité des travaux réalisés par rapport au marché

Il fait exécuter les essais de contrôle interne (laboratoire et topographie), en exploite les résultats et met en œuvre les actions nécessaires en fonction des résultats obtenus.

Pour la fabrication le contrôle externe est réalisé dans le cadre de l'application de la norme NF EN 13108-21.

Pour la mise en œuvre, le contrôle externe comprend au minimum les contrôles et essais suivants :

| CONTROLES A REALISER : CHANTIER d'ENROBES BITUMINEUX |
| --- |
| CONTROLE EXTERNE | QUAND ET FREQUENCE | LIEU | MOYENS | RESPONSABLE |
| VERIFICATION DU PAQ DE L'ENTREPRISE |
| GRANULATS (essais réalisés par le carrier ou à défaut par l'entreprise) |
| granulométrie de chaque classe granulaire: - - | toutes les 1000 tonnes (chantiers spécifiques) sinon application de la NF EN 113108-21 | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| PS ou VB (valeur au bleu) du sable | par 1000 tonnes de sables | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| MVR (masse volumique réelle) | par 2000 tonnes de mélange 0/D | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| sur 6/10mm: LA (Los Angeles) MDE (Micro Deval humide) | par 2000 tonnes de gravillons LA | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| LIANT |
| Un essai viscosimètre ICI | Pour les liants < 35/50 une analyse pour 4 porteurs | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| Si anomalie TBA, pénétrabilité et BA | Pour le chantier | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| FILLERS D'APPORT |
| Essai d'identification | par provenance et au moins tous les 3 ans | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| FINES RECUPEREES |
| Essai d'identification | par provenance et au moins tous les 3ans | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| FABRICATION |
| Contrôle des enrobés | Selon NF EN 13108-21 et CCTP | A la centrale | Essai normalisé | Fournisseur enrobé |
| MISE EN ŒUVRE |
| Teneur en vide | 20 mesures par lot | Sur chantier | Essai normalisé | Conducteur travaux |
| Contrôle géométrique | Une fois par jour et par profil | Sur chantier | Essai normalisé | Conducteur travaux |
| Macrotexture | 20 mesures par lot | Sur chantier | Essai normalisé | Conducteur travaux |

10.3 LISTE DES POINTS CRITIQUES

Le tableau suivant récapitule les points critiques (situation en cours de fabrication ou d'exécution  pour lequel  un contrôle intérieur est effectué, le contrôle extérieur étant formellement informé du moment de son exécution puis de son résultat)

| POINTS CRITIQUES |
| --- |
| chantier | actions concernées | délai pour informer le maître d'œuvre de la date | essais associés |
|  | Contrôle de la centrale de fabrication |  |  |
|  | Contrôle des matériels de mise en œuvre |  |  |

11. PLANNING DES TRAVAUX OU ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

ANNEXE 1 FICHE  TECHNIQUE PRODUIT

| NOM COMMERCIAL DU PRODUIT |
| --- |
| DOMAINE d'EMPLOI |
| PRINCIPALES CARACTERISTIQUES (% des constituants, courbe granulométrique, référence au marché et normes) |
| PARTICULARITE DE MISE EN ŒUVRE |
| ETUDES DISPONIBLES (en cours de validité) |
| DATE DE L'ETUDE | ESSAIS | RESULTATS D'ESSAI |

ANNEXE 2

PROCEDURE D'EXECUTION

entreprise:

numéro de la procédure

nom de la procédure

moyens en personnel nécessaire:

moyens en matériels nécessaires:

moyens en matériaux nécessaires:

mode opératoire:

contrôle interne - vérification de l'application des procédures - essais de contrôles internes nécessaires

contrôle externe

| GESTION DES ANOMALIES | date: |
| --- | --- |
| Entreprise : |
| Marché : |
| Chantier : |
| Situation du chantier : |
| Travaux concernés |
| non conformité observée |
| si non-conformité prévisible, demande de traitement de la non conformité rappel de la procédure indiquée au PAQ) si non-conformité non prévisible, proposition de traitement de la non conformité: |
| établi par : |  |
| suite donnée par le directeur de chantier : |

# C – Recommandations sur les niveaux d'études à demander pour les différentes techniques d'enrobés bitumineux

(basée sur le travail du Club Echange et d'Experience des Laboratoires Routiers de l'Ouest et applicables en Pays de la Loire, Bretagne et Poitou ).

| Technique | Classe | Niveau d'étude recommandé | Commentaires éventuels |
| --- | --- | --- | --- |
| Bétons bitumineux semi-grenus | BBSG 1 | Niveau 1 minimum | Correspond souvent aux anciens BBSG à base de bitume 50/70, employé sur des chaussées souples parfois avec des applications non mécanisées |
|  | BBSG 2 | Niveau 1 minimum | Classe de bitume conseillé 35/50 |
|  | BBSG 3 | Niveau 2 obligatoire | niveau 4 (module non indispensable) Pour utilisation en renforcement de chaussées souples lorsque le critère de dimensionnement est l’epsilon à la base du BBSG |
| Grave bitume | GB 2 | Niveau 1 | Possibilité d’utiliser une classe de bitume maxi 50/70 |
|  | GB 3 | Niveau 1 - * avec bitume 35/50 Niveau 2 - * avec bitume 50/70 Niveau 4 -si trafic très important (TC6 TC7) | * pas d’essai Duriez si celui-ci a déjà été réalisé sur une formule de GB2 avec les mêmes granulats |
|  | GB 4 | Niveau 4 |  |
| Enrobés à module élevé | EME 1 |  | teneur en bitume de GB4 - module d’EME 2 technique non utilisée en Bretagne/Pays de la Loire |
|  | EME 2 | Niveau 1 si petite quantité ou très faible trafic pour un bitume 10/20 Niveau 1 + module de rigidité pour bitume 10/20 uniquement Niveau 4 si trafic TC5 et cas particulier de charges lourdes ou plus de 10 % d’agrégats | Le fait de ne pas réaliser d’essai de fatigue peut conduire à une teneur en liant faible. Il parait alors souhaitable de fixer des valeurs de teneur en bitume minimale. La note du CFTR va dans ce sens mais ne propose pas de valeur. Nous recommandons de retenir une valeur (avec Mvrg = 2.65) à 5.5 % pour du bitume 10/20 |
| Bétons bitumineux à module élevé | BBME 1 | Niveau 1 + module de rigidité |  |
|  | BBME 2 | Niveau 1 + module de rigidité | Niveaux 4 pour une utilisation en renforcement de chaussées souples lorsque le critère de dimensionnement est l’epsilon à la base du BBME |
|  | BBME 3 | Niveau 3 |  |
| Bétons bitumineux minces | BBM | Niveau 2 |  |
| Bétons bitumineux très minces | BBTM | Niveau 1 en général Niveau 2 (stabilité mécanique) pour fort trafic |  |
| Bétons bitumineux drainants | BBDR | Niveau 1 |  |

# Comments

Le rédacteur choisit la ou les techniques d’enrobés retenues, en faisant référence aux normes et à la norme de définition de la terminologie NF P 98-149. Celles figurant dans le tableau correspondent aux techniques rencontrées habituellement dans la région ouest. Les enrobés cloutés par exemple, ne figurent pas dans la liste. L'attention du rédacteur est attirée sur le fait que les normes enrobés ont été modifiées en fin 2006, début 2007  en application de la normalisation issue des normes européennes.

GB de classe 4 ; ces enrobés sont plutôt  utilisés sur des grands  chantiers, compte tenu de leur formulation particulière et de leur mise en œuvre pointue.

Les EME de classe 1 sont peu utilisés du fait de leur caractéristiques mal connues

Ces enrobés sont destinés à des utilisations particulières  tel que du reprofilage. Ils font l'objet d'une étude limitée (courbe granulaire et teneur en liant).

- les BBSG de classe 3 sont recommandés pour les zones fortement sollicitées en orniérage, comme les giratoires.

Les BBM A et B ont une courbe granulaire discontinue, les C continue

Les BBME de classe 1 sont peu utilisés du fait de leur caractéristiques mal connues.

Les BBS sont réservés à des chaussées à faible trafic. On utilise généralement des bitumes 70/100 pour leur fabrication.

les BBTM 0/10 de classe 2 à forte teneur en vide peuvent être d'une utilisation délicate, notamment au niveau du comportement à l'arrachement. Pour les BBTM 0/6 de classe 1, il est très difficile de les obtenir avec des granulats de roches massives ; (moins de 20 % de vide).

les BBDr de classe 2 sont aujourd'hui au stade expérimental ; leur emploi nécessite l'avis du réseau technique.

Ces enrobés sont destinés à des utilisations particulières , telles que les trottoirs. Ils font l'objet d'une étude limitée (courbe granulaire et teneur en liant).

Les constituants des produits fabriqués sont dans le présent marché à la charge de l'entreprise. Ils doivent être conformes aux spécifications du marché. L'entreprise doit assurer les contrôles permettant au maître d’œuvre de prononcer la  conformité par rapport aux caractéristiques normalisées indiquées aux chapitres suivants. La provenance des constituants doit être conforme à ce que l'entreprise aura indiqué dans son SOPAQ. L'utilisation de matériaux certifiés peut être un des critères de choix  dans l'analyse du SOPAQ.

Le système 2+ satisfait implicitement le système 4.

Le maître d'œuvre indique, à partir du tableau, les caractéristiques retenues en fonction des produits concernés par le marché et du trafic. Les caractéristiques indiquées dans les tableaux concernent de fait des granulats de roches massives disponibles partout dans la région. Ces tableaux sont en conformité avec le "document d'application des normes pour le réseau national" , [SETRA 1994].

Pour les couches de roulement, on peut exiger pour des cas de chaussée où l'adhérence doit être élevée (zones d'accidents par exemple) une valeur de PSV minimale de 56. Toutefois, du fait du coût et de la difficulté potentielle d'approvisionnement, il faut réserver cette valeur à des cas bien spécifiques.

Pour les chantiers importants, le maître d'œuvre peut imposer un volume de stock d'une durée supérieure à trois jours de fabrication ; cinq jours par exemple, constituent un stockage normal. L'installation de locaux supplémentaires à la charge de l'entreprise, est fonction du contexte du chantier.

Les normes (nouvelle version de 2000 et 2001) indiquent dans quels cas et sous quelles conditions, les matériaux peuvent être recyclés. Sous le terme "agrégats" il faut entendre "les matériaux granulaires provenant du fraisage ou de la démolition des enrobés" au sens de la norme NF P 98-149.

Il peut être fait recours à l’essai EN 12697-49 (frottement après polissage) pour vérifier que les agrégats d’enrobés  utilisés (si le PSV n’est pas mesuré) permettent de se conformer à la norme produit correspondante.

Le tableau donne des indications pour des niveaux de sollicitation courants. Pour des usages plus spécifiques où les sollicitations peuvent être  élevées, (giratoires, fortes rampes, virages serrés, etc.) l'utilisation de liant modifié peut être recommandée. Lorsqu'un essai d'orniérage ou de module est requis, le maître d'œuvre n'indique pas la classe de bitume, mais uniquement les résultats à obtenir.

Le vocable "liant modifié" recouvre les liants avec ajout d'additif (polymères, fibres, etc.). Dans tous les cas le maître d'œuvre doit accepter le produit proposé par l'entreprise en levant le point d'arrêt.

Si le rédacteur choisit cette rédaction en imposant le choix du bitume, il ne peut avoir d'autres exigences que celle déjà contenues dans la norme produit.

Pour la couche d'accrochage, l'utilisation de liants modifiés est recommandée à chaque fois qu'il s'agit de couches d'enrobés minces ou très minces, elles-mêmes au liant modifié. Ce choix étant lui même recommandé pour les routes à trafic T0 ou supérieur.

Avant tout début des travaux, le maître d'œuvre doit accepter la formulation proposée par l'entrepreneur et lever le point d'arrêt.

Le niveau d'épreuve de formulation est défini par la norme NF P 98 -150- 1.

Le niveau 0 est réservé aux "autres enrobés" destinés par exemple au trottoir ou autres zones non circulées.  Le niveau 1 est le minimum exigé pour une utilisation sur chaussée et comprend les études PCG et tenue à l'eau.

Le niveau 2 requiert en plus une étude d'orniérage. Ce niveau est à exiger à chaque fois que des caractéristiques de résistance à l'orniérage sont requises notamment pour les enrobés de roulement sur chaussée à fort trafic. Dans ce cas, et dans les suivants, le maître d'œuvre ne doit pas indiquer la classe de bitume dans le CCTP, mais laisser ce choix à l'entreprise.

Le niveau 3 demande en plus des essais de caractérisation des performances mécaniques par essai de module complexe ou par traction directe. Ces essais ne sont à exiger que lorsque l'enrobé joue un rôle particulier dans le dimensionnement ou pour des contraintes particulières (EME, BBME, GB4).

Le niveau 4 demande en plus des essais de fatigue.

Dans le cadre du marquage CE de niveau 2+, le contrôle se fera obligatoirement une fois par an.

Une centrale de niveau 2 ou assimilée assure, sous réserve de réglages et d'une conduite optimum, une garantie de régularité de fabrication. Ce type de centrale est disponible partout dans la région Ouest.

Certains sables présentent des mottes durcies qu'il convient d'éliminer ou de briser à l'aide d'un démotteur.

En particulier, les enrobés drainants sont répandus sur une couche d'imperméabilisation dosée au minimum à 400 g/m² de bitume résiduel.

L'utilisation de liant modifié pour la couche d'accrochage impose des conditions de mise en œuvre particulières pour éviter le collage aux pneumatiques des camions approvisionnant l'enrobé.

Il existe aujourd'hui des dispositifs avec des émulsions à rupture contrôlée qui permettent d'éviter les effets de collage aux pneumatiques des camions d'enrobé.

Le support doit être reconnu par le maître d'œuvre et l'entrepreneur. Les défectuosités pouvant entraîner des défauts d'uni sur la couche à mettre en œuvre doivent être traitées préalablement aux travaux à entreprendre. Les deux parties doivent se mettre d'accord sur les travaux. La procédure et les dispositions prises doivent figurer dans le SDQ. Leur rémunération est fonction du type de désordres reconnus et des stipulations du marché.

Pour ce qui concerne les mesures d'uni, rappelons que seules celles concernant la couche de surface sont contractuelles. Néanmoins le maître d'œuvre peut fournir des mesures effectuées sur la couche de base ou de fondation et indiquer les valeurs considérées comme nécessaires pour obtenir l'uni final (cf. §3.9.5.1).

Il convient de préciser, le cas échéant, le mode de répandage retenu pour le chantier considéré.

Choisir une solution parmi les astérisques.

L'attention du maître d'œuvre est attirée sur la nécessité de faire respecter les températures minimales pour la mise en œuvre des enrobés en couche mince et très mince : température de 5°C ou vitesse de vent supérieure à 30 km/h si température inférieure à 10 °C.

Si le maitre d'œuvre impose un système de guidage ou un réglage en nivellement, il ne peut imposer les résultats d'uni prescrits au § 4 du présent CCTP,

Le raccordement est toujours une opération délicate à réaliser. La procédure proposée permet d'obtenir un raccordement sans à-coup. Elle nécessite la présence sur le chantier d'une raboteuse et les travaux doivent être rémunérés par un prix spécifique au bordereau.

C'est dès la fourniture du SOPAQ que l'entrepreneur doit indiquer quels types de matériels il compte mettre en œuvre pour le compactage en fonction des matériaux retenus dans le marché. La définition précise des matériels et leurs modalités d'utilisation seront ensuite précisées lors de l'établissement du PAQ de l'entreprise.

L'entreprise indique dans son PAQ les modalités de compactage qu'elle compte mettre en œuvre. Le maître d'œuvre doit alors indiquer, avec l'aide de son contrôleur technique, s'il les accepte ou non. En cas de refus motivé, la discussion doit s'engager pour trouver le mode de compactage qui convient. Pour les petits chantiers, l'atelier doit être connu et avoir fait ses preuves sur des chantiers précédents.

Pour mémoire, le contrôle interne (contrôle de la production a minima) de l'entreprise fait toujours partie des obligations de l'entrepreneur, et n'est donc pas mentionné dans le CCTP. Seul le contrôle externe demandé est indiqué dans le marché. Il fixe sur quoi porte le contrôle et la fréquence minimale des essais. Dans ce  cas, ils sont  rémunérés au bordereau des prix. L'entrepreneur  doit dans le cadre du SOPAQ indiquer l'organisation qu’il compte mettre en place pour réaliser ses contrôles.

L'entrepreneur doit s'assurer de la conformité des constituants qu'il utilise. Le maître d'œuvre adapte ses contrôles avec l'aide de son contrôleur technique. Il indique dans le SDQ ceux qu'il compte réaliser et leur fréquence (PAQ du maître d'œuvre). L'entrepreneur doit fournir la Fiche Technique Produit (FTP) pour chaque carrière et catégorie de granulats. En cas de fourniture de produits certifiés, les procédures de contrôle sont allégées. L'acceptation des granulats est faite par le maître d'œuvre selon les critères définis par la norme NF P 18-545.

Ce prélèvement a pour but de pouvoir faire des essais de conformité sur le liant en cas de problème. Cette disposition est plutôt à retenir pour des chantiers importants. Ce choix est de la responsabilité du maitre d'ouvrage en fonction de la sensibilité du chantier ou de son importance qualitative ou quantitative (cas des liants modifiés par exemple).

Les fines de récupération évoluent peu avec l'utilisation de même provenance des granulats. En cas de doute, le maître d'œuvre peut demander un contrôle plus fréquent, notamment si l'entrepreneur envisage un changement de provenance des granulats.

La maitre d'ouvrage peut fixer des niveaux de fréquence de contrôle X ou Y dans son marché. Le niveau X doit être réservé à des cas particulier où le maitre d'ouvrage a besoin d'un contrôle renforcé sur sa commande. Le niveau Y peut être adapté au cas de routes à fort trafic ou des opérations spécifiques. Si aucune indication n'est donnée, c'est le niveau Z qui s'applique.

Pour les essais qui suivent, un contrôle externe n'est à envisager que pour des chantiers supérieurs à trois jours de travaux.

Pour les petits chantiers inférieurs à trois jours, il n’y a pas d’épreuve de convenance. Dans ce cas l'entrepreneur doit proposer dans son SOPAQ et dans son PAQ des matériels et des modalités d'utilisation connues et ayant des références sur des chantiers antérieurs.

Le maître d'œuvre doit réaliser les contrôles d'acceptation conformément à la norme NF P 18-545. L'échantillonnage est réalisé sur les lieux de production et de stockage des granulats. La fréquence des mesures est d'environ 1/5 de celle du contrôle intérieur. Les résultats sont comparés aux seuils de refus définis par la norme. Tout dépassement du seuil conduit à l'arrêt de la fourniture, qui ne peut être reprise qu'avec l'accord du maître d'œuvre.

En cas de doute, le maître d'œuvre peut faire procéder aux frais du maître d'ouvrage à un essai d'homogénéité. Celui-ci est long et onéreux ; en cas de non-conformité de l'homogénéité, un nouvel essai est réalisé après réglage. Dans ce cas, les nouveaux essais sont à la charge de l'entrepreneur. Les contrôles de vérification, lorsqu’il n’y a pas de contrôle externe, pour la fabrication, sont à la charge du maître d'ouvrage. Les résultats sont comparés aux valeurs indiquées dans le CCTP. Si ceux-ci sont en dehors des seuils de refus, le maître d'œuvre fait arrêter la fabrication ; celle-ci ne peut reprendre qu'après réglage de la centrale. Bien entendu l'entrepreneur peut lui-même faire ses propres vérifications des produits fabriqués, dans son contrôle intérieur. Pour les enrobés discontinus, les seuils les plus importants sont 63 Microns et 2 mm.

Pour les chantiers d’importance moyenne ou grande (supérieurs à trois ou cinq jours), une planche de vérification est réalisée, aux frais du maître d'ouvrage, pour vérifier si les modalités de fabrication et de mise en œuvre conviennent. Exceptionnellement, pour les chantiers durant plusieurs semaines, et, notamment ceux faisant l'objet d'un contrôle externe pour la mise en œuvre, le maître d'œuvre peut faire procéder à une planche de référence aux frais du maître d'ouvrage permettant de vérifier la régularité du compactage. Cette planche se déroule après l'épreuve de vérification, lorsque la mise en œuvre se fait à un rythme normal. Pour les petits chantiers inférieurs à 3 jours, il peut ne pas être fait d'épreuves de convenance. Dans ce cas, le matériel de mise en œuvre doit être connu et avoir fait ses preuves sur des chantiers antérieurs (exigence de moyens).

Les contrôles sont à préciser en fonction des enrobés utilisés. Il n'est pas effectué de contrôle de teneur en vide sur les BBTM ni sur les BBDr. Les valeurs à obtenir sont indiquées dans les normes produits correspondantes.

Les moyens de contrôles par le GDM mobile ne sont fait qu'à titre d'information et ne sont pas contractuels. Seuls les essais en point fixe sont contractuels.

Dans tous les cas, les contrôles de réception de l'ouvrage doivent rester de la responsabilité du maître d'œuvre. C'est le cas notamment des vérifications de l'uni et de la macrotexture. Par ailleurs la  conformité des produits ou des travaux est  toujours prononcée par le maître d’œuvre, qu'il y ait ou non un contrôle externe de l'entreprise.

Le contrôle de conformité de l'uni ne s'applique qu'aux couches de surface. Pour être contractuel, en cas de travaux d'entretien, des mesures sur la couche support doivent avoir été réalisées. Selon le type de travaux considéré, le maître d'œuvre choisit le tableau correspondant du CCTP. Il est rappelé que pour les BBTM notamment, l’amélioration de l’uni n’est significative qu’avec une préparation suffisante du support. Les tableaux indiqués en fonction du contexte du chantier résultent de ceux préconisés par la note technique sur l'uni du 30 septembre 2015 de la Direction des Routes, qui remplace la circulaire Uni du 22 mai 2000. En cas de travaux neufs, pour lesquels l'entreprise met en œuvre l'assise et la couche de roulement, seule cette dernière fait l'objet de mesures de conformité. Cependant si des mesures sont réalisées sur la couche de base, elles peuvent utilement indiquer si le niveau d'uni est suffisant pour obtenir l'uni final.

L'analyse DSP est facultative.

Pour ce qui concerne la macrotexture, une épreuve d’information peut être faite au moyen du RUGOLASER dans un délai de six semaines après la mise en circulation. Il convient en effet qu'une partie de la pellicule de bitume parte sous l'action du trafic. Cependant seuls les essais réalisés à la tâche sont contractuels. En cas de contestation, l'entrepreneur peut demander à ses frais le contrôle de l'adhérence au moyen de mesures du CFL (Coefficient de Frottement Longitudinal).Toutefois les mesures de macrotexture peuvent être réalisées immédiatement à l'aide de la mesure à la tâche (PMT), notamment lors de l'épreuve de convenance.

La référence à la note technique adhérence du 30 septembre 2015 est obligatoire pour tous les travaux de couche de roulement sur le réseau national.

Cas des marchés uniques

Le rédacteur du marché doit retenir la rédaction correspondante au site de la chaussée. Si plusieurs configurations du site existent, il doit définir pour chaque lot considéré les valeurs à obtenir.

Cas des marchés à bon de commande

L'attention du rédacteur de marché est attiré sur le fait que le niveau d'exigence qu'il va demander, choisi dans le tableau ci-après, doit être compatible avec le type d'enrobé retenu à l'article 1.2 du CCTP. Il peut s'en assurer en consultant le tableau de l'annexe B de la norme NF 98-150-1 et la note n° 7 du CFTR de juillet 2002 (on retiendra le groupe de valeurs le plus contraignant des deux documents). Par  lot de contrôle, il ne faut retenir dans la rédaction que la valeur correspondant au type de situation indiqué dans les tableaux ci-après.

Nous attirons ici l'attention sur les risques importants que peuvent représenter la préconisation d'EME au bitume 10/20 en solution de base dans un marché. L'approvisionnement de bitume de grade aussi dur étant parfois soumis à pénurie nous conseillons, sauf cas particuliers ou nécessité technique, de réserver ce type d'enrobé pour les variantes  d'entreprise qui maitrisent beaucoup mieux la disponibilité du produit.

# Text boxes

| après durcissement RTFOT à 163°C (selon NF EN 12607-1) |  |
| --- | --- |
| - variation de masse (NF EN 12607-1) |  0,5% |
| - augmentation du point de ramollissement (NF EN 1427) |  8% |
| - pénétrabilité restante (NF EN 1426) |  60 % |
| Cohésion / Energie de déformation par essai de traction (NF EN 13587 + NF EN 13703) |  |
| - énergie conventionnelle à 400% d'allongement (traction à 100 mm/min) |  3 J / cm2 |

| - Indice de rupture ( (filler à préciser) | NF EN 13075-1 |
| --- | --- |
| - Teneur en liant (% massique) | NF EN 1428 |
| - Temps d’écoulement 4mm / 40°C (s) | NF EN 12846-1 |
| - Résidu sur tamis (% massique) | NF EN 1429 |
| tamis de 0,5 mm |  |
| tamis de 0,16 mm |  |
| - Adhésivité (% couvert) | NF EN 13614 |
| - Stockabilité à 7 jours | NF EN 1429 |
| tamis de 0,5 mm (% massique) |  |